ЛЕКЦИЯ 6, У 11 – 12

Тема: «Коррозия, металлические защитные и защитно-декоративные покрытия»

Рассматриваемые вопросы:

- Определение коррозии

- Виды коррозии металла

- Химическая коррозия металла

  - Виды химической коррозии

- Электрохимическая коррозия

  - Виды электрохимической коррозии

- Методы защиты от коррозии металла

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИИ

Материалы из металлов под химическим или электрохимическим воздействием окружающей среды подвергаются разрушению, которое называется коррозией.

Коррозия металлов вызывается окислительно-восстановительными реакциями, в результате которых металлы переходят в окисленную форму и теряют свои свойства, что приводит в негодность металлические материалы.

Можно выделить 3 признака, характеризующих коррозию:

Коррозия – это с химической точки зрения процесс окислительно-восстановительный.

Коррозия – это самопроизвольный процесс, возникающий по причине неустойчивости термодинамической системы металл – компоненты окружающей среды.

Коррозия – это процесс, который развивается в основном на поверхности металла. Однако, не исключено, что коррозия может проникнуть и вглубь металла.

ВИДЫ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ

Наиболее часто встречаются следующие виды коррозии металлов:

- Равномерная – охватывает всю поверхность равномерно

- Неравномерная

- Избирательная

- Местная пятнами – корродируют отдельные участки поверхности

- Язвенная (или питтинг)

- Точечная

- Межкристаллитная – распространяется вдоль границ кристалла металла

- Растрескивающая

- Подповерхностная

С точки зрения механизма коррозионного процесса можно выделить  два основных типа коррозии:

химическую

электрохимическую

ХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ

Химическая коррозия металлов  — это результат протекания таких химических реакций, в которых после разрушения металлической связи, атомы металла и атомы, входящие в состав окислителей, образуют химическую связь. Электрический ток между отдельными участками поверхности металла в этом случае не возникает. Такой тип коррозии присущ средам, которые не способны проводить  электрический ток – это газы, жидкие неэлектролиты.

Виды химической коррозии

Химическая коррозия металлов бывает газовой и жидкостной.

Газовая коррозия металлов – это результат действия агрессивных газовых или паровых сред на металл при высоких температурах, при отсутствии конденсации влаги на поверхности металла. Это, например, кислород, диоксид серы, сероводород, пары воды, галогены. Такая коррозия в одних случаях может привести к полному разрушению металла (если металл активный), а в других случаях на его поверхности может образоваться защитная пленка (например, алюминий, хром, цирконий).

Жидкостная коррозия металлов– может протекать в таких неэлектролитах, как нефть, смазочные масла, керосин и др. Этот тип коррозии при наличии даже небольшого количества влаги, может легко приобрести электрохимический характер.

При химической коррозии скорость разрушения металла пропорциональна скорости химической реакции и той скорости с которой окислитель проникает сквозь пленку оксида металла, покрывающую его поверхность. Оксидные пленки металлов могут проявлять или не проявлять защитные свойства, что определяется сплошностью.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ

Электрохимическая коррозия металлов – это процесс  разрушения металлов в среде различных электролитов, который сопровождается возникновением внутри системы электрического тока.

При таком типе коррозии атом удаляется из кристаллической решетки  результате двух сопряженных процессов:

- Анодного – металл в виде ионов переходит в раствор.

- Катодного – образовавшиеся при анодном процессе электроны, связываются деполяризатором (вещество — окислитель).

Сам процесс отвода электронов с катодных участков называется деполяризацией, а вещества способствующие отводу – деполяризаторами.

Наибольшее распространение имеет коррозия металлов с водородной и кислородной деполяризацией.

Виды электрохимической коррозии

Электрохимическая коррозия может протекать в различных средах. В зависимости от характера среды выделяют следующие виды электрохимической коррозии:

Коррозия в растворах электролитов — в растворах кислот, оснований, солей, в природной воде.

Атмосферная коррозия – в атмосферных условиях и в среде любого влажного газа. Это самый распространенный вид коррозии.

Почвенная коррозия – в зависимости от состава почв, а также ее аэрации, коррозия может протекать более или менее интенсивно. Кислые почвы наиболее агрессивны, а песчаные – наименее.

Аэрационная коррозия — возникает при неравномерном доступе воздуха к различным частям материала.

Морская коррозия – протекает в морской воде, в связи с наличием в ней растворенных солей, газов и органических веществ.

Биокоррозия – возникает в результате жизнедеятельности бактерий и других организмов, вырабатывающих такие газы как CO2, H2S и др., способствующие коррозии металла.

Электрокоррозия – происходит под действием блуждающих токов на подземных сооружениях, в результате работ электрических железных дорог, трамвайных линий и других агрегатов.

# МЕТОДЫ  ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА ОТ КОРРОЗИИ

Способы защиты металлических деталей от коррозии можно разделить на следующие группы:

• нанесение неметаллических веществ или металлических покрытий;

• диффузионное насыщение поверхностного слоя;

• покрытие стойкими пленками оксидов или солей (химические покрытия);

• использование коррозионно-стойких сплавов;

• применение ингибиторов коррозии;

• протекторная защита.

Покрытие неметаллическими веществами — нанесение на поверхность металла красок, лаков, противокоррозионных паст, защитных смазок, пластмасс, резины или эбонита. Покрытие резиной и эбонитом называется гуммированием, применяют для защиты цистерн для перевозки кислот, щелочей, растворов солей.

Металлическое покрытие — нанесение металла на поверхность стального изделия горячим и гальваническим способами. При горячем способе нанесения покрытия (оцинкование, лужение оловом, свинцевание) изделие погружают в ванну с расплавленным металлом. На автомобилях используют оцинкованные кузовные и крепежные детали, покрытые оловом ленты для трубок радиатора, освинцованные наконечники зажимов проводов электрооборудования, топливные баки и т. д. Лужение применяют при производстве белой жести и медной посуды; оцинкование — для проволоки, кровельного железа, труб; свинцевание — для химической аппаратуры и труб. Гальванический способ был рассмотрен выше. Например, на автомобилях устанавливают хромированные декоративные детали (бамперы, ободки фар и др.).

Диффузионный способ состоит в насыщении поверхностных слоев стальной детали различными химическими элементами, вступающими с ним в химическое соединение. К нему относятся цементация, цианирование, алитирование.

Покрытие пленками окислов имеет две разновидности — оксидирование и фосфатирование. Оксидирование (воронение) применяют для защиты черных металлов путем создания на поверхности окисной пленки погружением деталей в кипящий водный раствор едкого натрия, селитры и перекиси марганца.

Полученная пленка стойкая в сухом воздухе, менее стойка во влажном, особенно в воде.

Фосфатирование позволяет получить на поверхности металла пленку нерастворимых фосфатов, изолирующих изделие от окружающей среды.

Создание коррозионно-стойких сплавов осуществляется введением в сталь легирующих добавок: хрома, никеля, алюминия, кремния, вольфрама и других химических элементов, повышающих коррозионную стойкость и улучшающих другие свойства металла.

Ингибиторы коррозии — вещества, при добавлении которых в агрессивную среду происходит затормаживание коррозии. Этим методом можно защищать практически любые металлы и почти в любых средах, включая охлаждающие жидкости, масла, жидкое топливо.

Защищают металлы от коррозии и с помощью органосиликатов, которые в исходном состоянии представляют собой суспензии. Их наносят на поверхность кистью, валиком, пульверизатором и т. п. При нагревании они превращаются в керамику и приобретают повышенные защитные свойства, становясь термо-и даже жаростойкими. Их удобно использовать для выхлопных систем с наружной стороны деталей. Они затвердевают от собственной температуры детали. Они легко обрабатываются, что позволяет в случае необходимости оперативно восстанавливать поврежденные участки.

Для получения органосиликатных покрытий используют кремнийорганические полимеры (лаки), пигменты, оксиды, слюду, тальк, асбест.

Протекторная защита заключается в создании гальванической пары из вышеприведенного ряда металлов с целью заведомого разрушения одного из них при гарантированном сохранении ответственной детали, выполненной из другого металла.

# Защитные покрытия металлов

Цель покрытий:

• повышение коррозионной стойкости,

• обеспечение защитно-декоративных свойств,

• специальная: повышение износостойкости, защита от цементации и др.

Наибольшее применение получили защитные покрытия металлов от коррозии. Коррозия металлов происходит вследствие их взаимодействия с химически активными веществами, содержащимися в природных и технологических средах. В результате коррозии ежегодно теряется до 10% общего количества выплавляемых черных металлов.

Основные способы борьбы с коррозией:

• очистка металлов от примесей, ускоряющих коррозионные процессы;

• легирование элементами, которые переводят сталь в пассивное состояние, например, введение в сталь 12% Сг изменяет электродный потенциал углеродистой стали и она становится устойчивой к коррозии в атмосфере, в воде и других средах;

• нанесение налетали защитных покрытий.

Контрольные вопросы

- 1. Расскажите о классификации сталей.

- 2. Какие постоянные примеси содержатся в сталях? В каком количестве?

- 3. Как обозначаются углеродистые стали?

- 4. Расскажите о классификации чугунов.

- 5. Для изготовления каких деталей используют белый и серый чугуны?

- 6. Какие детали изготовляют из высокопрочного и ковкого чугунов?

- 7. Как обозначаются высокопрочные и ковкие чугуны?

- 8. Какие химические элементы используют для легирования стали?

- 9. Как обозначаются легированные стали?

- 10. Какие стали называют быстрорежущими?

- 11. Назовите виды изделий, получаемые с помощью порошковой металлургии.

- 12. Что такое латунь, бронза? Как они обозначаются?

- 13. Какие вы знаете виды антифрикционных сплавов?

- 14. Расскажите об особенностях композиционных материалов.

- 15. Чем отличаются термопласты от реактопластов?

- 16. Рсскажите о классифиции минерального стекла.

- 17. Назовите способы защиты металла от коррозии