Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Свердловской области

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»

Утверждаю

Зам. директора по учебной работе

А. А. Турова

«30» августа 2018г.

МДК.01.02. Технология производства сортовых и листовых профилей

Методические рекомендации

для студентов очной формы обучения

профессии

22.01.08 Оператор прокатного производства

Нижний Тагил

2018

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов ГАПОУ СО «НТГМК», обучающихся по очной форме обучения по профессии 22.01.08 «Оператор прокатного производства», при выполнении ими практических работ по МДК 01.02 «Технология производства сортовых и листовых профилей». Рекомендации составлены в соответствии с ФГОС профессии и рабочей программой междисциплинарного курса 01.02 «Технология производства сортовых и листовых профилей», входящего в состав профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением».

Разработано: Любимцевой П.С., преподавателем специальных дисциплин, высшей квалификационной категории ГАПОУ СО «НТГМК»

| Согласовано: Методист ГАПОУ СО «НТГМК» ____________________ _______ «30» августа 2018г. | Согласовано: Председатель цикловой комиссии специальности «обработка металлов давлением» Любимцева П.С. _______________ Протокол № __1_ от «30»_августа 2018г. |
| --- | --- |

Пояснительная записка

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой междисциплинарного курса Технология производства сортовых и листовых профилей, которая входит в состав модуля ПМ.01 Подготовка и ведение технологических процессов обработки металлов давлением и предназначены для реализации Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 22.01.08 «Оператор прокатного производства».

Изучение междисциплинарного курса основывается на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Физика», «Основы металлургического производства черных металлов», а также междисциплинарных курсов «Технология прокатного производства».

Результатом освоения программы МДК 01.02Технология производства сортовых и листовых профилей является овладение студентом следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Производить перевалку валков и наладку стана.

ПК 1.2. Осуществлять технологический процесс обработки металлов давлением в плановом и аварийном режимах.

ПК 1.3. Регулировать ход технологического процесса с применением автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП).

Студент в ходе освоения программы должен:

иметь практический опыт:

- ведения технологического процесса производства проката с учетом исходных материалов, сортамента и показаний КИП;

уметь:

- применять типовые методики определения параметров обработки металлов давлением;

знать:

- технологические процессы производства проката.

По учебному плану изучение данного междисциплинарного курса предусматривает проведение аудиторных и практических работ, а также самостоятельную работу студента.

Структура и содержание МДК 01.02

«Технология производства сортовых и листовых профилей»

Объем часов на освоение МДК 01.02 «Технология производства сортовых и листовых профилей»

| № п/п | Вид учебной нагрузки обучающихся | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная нагрузка | 142 |
| 2 | Самостоятельная работа | 42 |
| 3 | Аудиторные занятия (без учета практических работ) | 74 |
| 4 | Практические занятия | 26 |

Перечень тем, входящих в состав МДК 01.02«Технология производства сортовых и листовых профилей»

Тема 1 Производство полупродукта

Тема 2 Производство сортового проката

Тема 3 Производство горячекатаных листов

Тема 4 Производство холоднокатаных листов

Перечень практических работ

- Расчет калибровки валков обжимной клети (4 часа);

- Расчет производительности обжимных станов (4 часа)

- Расчет производительности крупносортного стана 650 (2 часа)

- Расчет производительности универсального балочного стана (2 часа)

- Расчет средневзвешенной производительности крупносортного стана (2 часа)

- Расчет калибровки валков при прокатке квадратной стали (4 часа)

- Расчет калибровки валков при прокатке круглой стали (4 часа)

- Разработка режима обжатий толстых листов (2 часа)

- Расчёт производительности стана холодной прокатки (2 часа)

Общие методические указания

Работа с литературой (для выполнения самостоятельной работы). Изучать курс рекомендуется по темам, предварительно ознакомившись с содержанием тематического плана. Изучая курс, пользуйтесь предметным указателем в конце учебника. При первом чтении старайтесь получить общее представление об излагаемых вопросах, а также отмечайте трудные и неясные места. Внимательно прочитайте текст. При повторном изучении темы усвойте все теоретические положения, математические зависимости и их выводы.

Чтобы лучше усвоить и запомнить изучаемый материал, надо обязательно иметь рабочую тетрадь и заносить в нее формулировки основных понятий, новые незнакомые термины и названия, формулы. Во всех случаях, когда материал поддается систематизации, составляйте схемы, таблицы.

Практические занятия. Для глубокого изучения МДК необходимо выполнять практические работы.

Запись решения задач ведется в следующей последовательности:

- написать расчетную формулу;

- указать значения условных буквенных обозначений, их размерность;

- подставить в формулу числовые значения и записать результат вычислений;

Окончательный результат вычислений следует приводить в системе СИ.

Консультации. Если у студента возникают затруднения при выполнении заданий, следует обращаться за консультацией к преподавателю.

Содержание:

Тема 1. Производство полупродукта

Блюмы и слябы являются полупродуктом, предназначенным для дальнейшей прокатки на различных станах.

Блюмы – полупродукт квадратного или близкого к нему сечения, отливаемые на МНЛЗ или прокатываемые на блюмингах.

Сортамент блюмов приведен в ГОСТ 4692-77 (140х140-450х450).

Блюмы применяют в качестве исходного материала на крупносортных и заготовочных станах.

Слябы – полупродукт прямоугольного сечения с отношением толщины к ширине от 3 до 12, прокатываемые на слябингах и блюмингах.

Сортамент слябов приведен в ГОСТ 9137-57. Наибольшая толщина – 350 мм; наибольшая ширина – 2300 мм.

В условиях современного производства блюмы и слябы изготавливают на МНЛЗ. По устаревшей схеме производство блюмов и слябов осуществляется на одноклетевых прокатных станах (блюмингах и слябингах).

Заготовочные станы устанавливаются за блюмингами и предназначены для проката заготовок, используемых в качестве исходного материала для прокатки средне- и мелкосортной стали и катанки.

Сортамент заготовочных станов:

- заготовка 40х40-250х250;

- круглая заготовка для трубопрокатных станов диаметром 105, 120, 140, 170, 220;

- фасонные заготовки.

Основным типом заготовочных станов являются непрерывные станы с групповым и индивидуальным приводом рабочих клетей.

Схема расположения, характеристика оборудования и технология прокатки на блюмингах, слябингах и заготовочных станах представлена в [4], [7], [5].

Практическая работа № 1

Тема: «Расчет калибровки валков обжимной клети»

Цель: Научится рассчитывать режим обжатий при прокатке в обжимной клети и размеры калибров, способствовать освоению компетенций ОК2, ОК5, ПК1.2.

Исходные данные:

| Вар. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h0xb0, мм | m, т | hxb, мм | D0, мм | Н1, мм | Сталь |
| 1 | 640х810 | 7,05 | 315х345 | 1150 | 150 | легир. |
| 2 | 790х690 | 8,1 | 360х320 | 1150 | 140 | углерод |
| 3 | 680х760 | 7,3 | 290х300 | 1150 | 140 | легир. |
| 4 | 700х770 | 7 | 270х300 | 1150 | 140 | углерод |
| 5 | 710х800 | 8 | 340х360 | 1300 | 180 | углерод |
| 6 | 880х920 | 12 | 360х360 | 1300 | 180 | легир. |
| 7 | 720х825 | 8,5 | 360х360 | 1300 | 180 | легир. |
| 8 | 825х960 | 12,5 | 320х320 | 1300 | 180 | легир. |
| 9 | 735х815 | 8 | 300х300 | 1300 | 180 | углерод |
| 10 | 820х920 | 12,5 | 360х360 | 1300 | 180 | углерод |
| 11 | 670х730 | 7,2 | 325х330 | 1170 | 150 | легир. |
| 12 | 770х855 | 9,76 | 330х330 | 1170 | 150 | углерод |
| 13 | 660х720 | 7 | 300х300 | 1150 | 140 | легир. |
| 14 | 715х825 | 9,3 | 360х345 | 1300 | 180 | углерод |
| 15 | 695х740 | 8,05 | 300х300 | 1150 | 140 | легир. |
| 16 | 810х920 | 12 | 330х330 | 1300 | 180 | углерод |
| 17 | 725х840 | 9,78 | 315х300 | 1170 | 150 | легир. |
| 18 | 670х715 | 8,1 | 290х300 | 1150 | 140 | углерод |
| 19 | 650х705 | 7,1 | 290х300 | 1150 | 140 | углерод |
| 20 | 800х915 | 11,7 | 315х345 | 1300 | 180 | легир. |
| 21 | 740х800 | 8 | 315х300 | 1300 | 180 | легир. |
| 22 | 640х760 | 6,96 | 300х300 | 1170 | 150 | легир. |
| 23 | 750х790 | 8,5 | 290х300 | 1150 | 150 | легир. |
| 24 | 800х710 | 9,5 | 320х320 | 1170 | 150 | углерод |
| 25 | 680х720 | 7 | 315х300 | 1150 | 140 | углерод |

Порядок расчета калибровки валков блюминга:

1. Устанавливаем исходные данные: начальный диаметр валков , размеры исходного полупродукта , марку стали, конечное сечение раската

2. Определяем катающий диаметр валков:

Принимая общую величину переточек около 10% и задаваясь глубиной вреза первого калибра .

3.Определим максимальное обжатие , исходя из максимального угла захвата,

Рекомендуется при прокатке рядовых марок сталей принимать при прокатке специальных (легированных) сталей

4.Определяем среднее обжатие.

5.Определяем суммарное обжатие по одной и другой сторонам раската

;

,

где К- условный показатель уширения; К=0,15.

6.Определяем число пропусков по каждой стороне

Уточняем число пропусков, чтобы получились целые числа, а в сумме нечетное число пропусков.

7. Уточняем величину обжатия по сторонам

Обжатия округляем до чисел, кратных 5.

8. Устанавливаем порядок кантовок и схему прокатки по следующим правилам:

Кантователь обычно установлен с передней стороны блюминга. Поэтому кантовку полосы производят после четных проходов:

1 к после первых двух—четырех проходов,

2 к — после четырех—шести последующих проходов,

3к — после четырех или двух последующих проходов и т. д.

Последнюю кантовку производят перед заключительным проходом.

| Калибры | I. (бочка) | II. | III. | IV. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| номер прохода |  |  |  |  |
| Направление прокатки Обжимаемая сторона | H H | B B B B | H H | B |

9. Составляем предварительную таблицу режима обжатий, подсчитывая одновременно уширение. При выборе режима кантовок учитывая условие устойчивости раската против сваливания. При прокатке на гладкой бочке необходимо, чтобы отношение ширины к высоте раската не превышало 1,5 , а при прокатке в калибрах 1,7-2,0.

Уширение определяем по формуле А.П. Чекмарева:

;

где h0, h1- высота раската до и после прокатки, мм;

bcp- средняя ширина очага деформации (можно принять ширину раската до прокатки), мм;

n – показатель степени: n=1 при Вср≤Rα;

n=2 при Bcp>Rα;

Первый проход

Исходные размеры: h0, b0, Δhср.Н

Высота полосы после прохода:

Уширение определяем по формуле Чекмарёва:

Округляем уширение до чисел кратных 5.

Тогда ширина раската:

Аналогично рассчитываем остальные проходы.

По расчетным данным составляем предварительный режим обжатий.

Таблица - Предварительный режим

| Номер прохода | калибр | Обжимаемая сторона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слиток |  |  |  |  |  |
| 1 | I | H |  |  |  |
| 2 | I | H | кантовка |  |  |
| 3 | II | B |  |  |  |

10.Проводим корректировку предварительного режима обжатий с целью получения блюма заданного сечения.

11.Составляем окончательный режим обжатий.

12.Разрабатываем калибровку валков, т.е. построение калибров и размещение их на валках.

Глубина вреза I  калибра берется в пределах 0-200 мм.

Глубина вреза остальных калибров (мм):

II калибр  180-230

III калибр 170-200

IV калибр 170-190

Ширина ящичного калибра характеризуется двумя размерами bk и Bk.

Для I калибра ширина у разъёма Bk  при прокатке только блюмов принимается 50 мм больше максимальной ширины слитков а при прокатке блюмов и слябов – на 150-200 мм больше минимальной ширины слябов прокатываемых на блюминге.

приняв припуск 20-30% определяем:

-для остальных калибров определяется по формуле:

Радиусы закругления у буртов рекомендовано принимать равными

Радиус закругления у дна калибра составляет

Таблица – Размеры калибров валков блюминга

| № калибра | Высота, мм | Ширина, мм |  | Радиус закруглений |  | Выпуск, % | Выпуклость, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по дну | у буртов | у дна | у бурта |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |

Длина бочки валка изменяется в пределах 2500-2800 мм. При размещении калибров на валках крайние бурты имеют ширину 100-180 мм. Ширина промежуточных буртов – 80-100 мм.

Для предупреждения удара выходящей полосы о первый ролик рольганга на блюмингах применяют нижнее давление 10-15 мм.

Практическая работа № 2

Тема: «Расчёт производительности обжимных станов»

Цель: Научится рассчитывать машинное время прокатки, время пауз, время цикла, часовую и годовую производительность обжимных станов,  способствовать освоению компетенций ОК2, ОК5, ПК1.2.

Решение:

1. Определяем длину раската по пропускам:

,

где  - масса полупродукта, т

- коэффициент, учитывающий потери металла с окалиной

- плотность металла, для стали 7,8 т/м3

- сечение металла в расчётном проходе, м

2. Определяем средне число оборотов по эмпирической формуле:

,

где  - длина раската в данном пропуске, м

3. Определяем катающий диаметр в каждом калибре:

4. Определяем среднюю скорость прокатки в каждом проходе:

5. Определяем машинное время в каждом проходе (т.е. время пребывания раската в валках):

6. Определяем время пауз:

- без кантовок

- с кантовкой

Таблица – Результаты расчёта машинного времени и пауз

при прокатке на блюминге

| № пропуска | № калибра | Длина раската ,м |  | , м | , м/с | , с | , с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Определяем паузу, необходимую для подъёма верхнего валка перед задачей следующего полупродукта:

,

где

- ускорение двигателя нажимного устройства

- максимальная скорость перемещения верхнего валка

8. Определяем цикл прокатки одного слитка:

9. Определяем часовую производительность блюминга по расчётному профилю:

,

где - коэффициент использования оборудования стана

10. Определяем номинальное и фактическое число часов работы блюминга в году:

, час

nк и nппр – количество дней на капитальные и планово-предупредительные ремонты соответственно; можно принять 17 дней суммарно.

, где

11. Определяем годовую производительность блюминга:

Тема2.  Производство сортового проката

Сортовые профили являются самым массовым видом прокатной продукции.

Сортовую сталь подразделяют на крупно-, средне- и мелкосортную. В соответствии с этим и прокатные станы делят на крупносортные (КСС), среднесортные (ССС) и мелкосортные (МСС).

Таблица 1 – Сортамент сортовых станов

| Стан |  | Круглая сталь диаметром, мм | Квадратная сталь со стороной, мм | Полосовая сталь шириной, мм | Угловая равнополоч-ная сталь, мм | Балки дву-тавровые, номер | Швеллеры, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МСС | 250 | 8—30 | 8—30 | 65 | 40x40 | — | — |
|  | 300 | 16—60 | 16—50 | 100 | 60x60 | — | 5—6,5 |
| ССС | 350 | 25––75 | 25—75 | 150 | 90x90 | 10 | 5—10 |
|  | 400 | 30—100 | 30—90 | 200 | 100х 100 | 10—12 | 6,2—12 |
| КСС | 550 | 50—120 | 50—120 | 300 | 150х 150 | 10—20 | 10—20 |
|  | 650 | 70—200 | 70—200 | 350 | 200x200 | 16-30 | 16—30 |

Основные требования к сортовым станам:

- обеспечение устойчивого технологического процесса прокатки;

- простота настройки стана;

- максимальная простота и взаимозаменяемость  валковой арматуры;

- обеспечение требуемого качества и точности размеров готовой продукции согласно ГОСТу;

- возможность расширения сортамента и повышения качества профилей;

- возможность механизации и автоматизации стана;

- обеспечение максимальной производительности.

Исходным материалом для прокатки сортовых профилей являются блюмы (КСС) и заготовки (КСС, ССС, МСС), размеры и масса которых зависят от размеров конечного продукта и от оборудования, на котором осуществляют прокатку.

Выгоднее применять блюмы и заготовки большой массы, так как с ростом длины проката стабильнее становится технологический процесс, точнее размеры профиля, однороднее свойства продукции, а также  выше производительность стана и меньше потери металла на обрезь.

Сортовые станы классифицируют по следующим признакам:

- диаметр прокатных валков чистовой клети,

- расположение клетей,

- сортамент прокатываемых профилей,

- спецификация стана,

- принцип ведения технологического процесса прокатки.

Схема расположения, характеристика оборудования и технология прокатки на сортовых станах представлена в [4], [7], [5], [3].

Способы калибровки квадратной, круглой и угловой равноплочной стали представлены в [4], [6].

Практическая работа №3

Тема: «Расчет производительности крупносортного стана 650»

Цель:  Научиться строить график прокатки на компьютере с использованием универсальной системы автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС, определять часовую и годовую производительность крупносортного стана «650» АО ЕВРАЗ НТМК, способствовать освоению компетенций ОК2, ОК5, ПК1.2.

Методические указания

Задача

Построить график прокатки и определить часовую и годовую производительность крупносортного стана «650» АО ЕВРАЗ НТМК по следующим данным:

Схемы прокатки и размеры калибров приведены в технологических картах.

- Исходным продуктом прокатки служит непрерывнолитая заготовка;

-Каждая последующая  непрерывнолитая заготовка задается в обжимную клеть через 16 с после выхода из этой клети предыдущего раската;

- График работы непрерывный;

- Расходный коэффициент при прокатке заданного профиля =1,06;

-Капитальные затраты и планово-предупредительные ремонты составляют 17 суток;

- Паузы в первой черновой клети 5сек, во второй черновой 4,5сек.;

- Время на передачу раската по шлепперу в чистовой линии 20сек;

- Число оборотов валков:

Черновые клети n = 200об/мин;

Чистовая клеть n = 250об/мин;

- Длина рольганга между обжимной и черновой клетями 78 метров.

Исходные данные

| № варианта | Сторона квадрата, мм. | Сечение исходной заготовки, мм. | Длина исходной заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 |  | 3,2 |
| 2 | 100 |  | 3,5 |
| 3 | 100 |  | 3,4 |
| 4 | 100 |  | 3,3 |
| 5 | 120 |  | 3,6 |
| 6 | 125 |  | 3,7 |
| 7 | 130 |  | 3,8 |
| 8 | 120 |  | 3,9 |
| 9 | 125 |  | 4,0 |
| 10 | 130 |  | 4,1 |
| 11 | 120 |  | 4,2 |
| 12 | 125 |  | 4,3 |
| 13 | 130 |  | 4,4 |
| 14 | 130 |  | 4,5 |
| 15 | 150 |  | 4,7 |
| 16 | 130 |  | 4,9 |
| 17 | 150 |  | 5,0 |
| 18 | 130 |  | 5,4 |
| 19 | 150 |  | 5,8 |
| 20 | 120 |  | 3,6 |
| 21 | 125 |  | 3,7 |
| 22 | 130 |  | 3,8 |
| 23 | 120 |  | 3,9 |
| 24 | 125 |  | 4,0 |
| 25 | 130 |  | 4,1 |

Понятие о выходе годного

К основным статьям расхода металла относятся:

Угар металла – потери при нагреве в печах и при прокатке (за счет воздушной окалины);

Обрезь концов;

Брак и недокат.

Если из 100% вычесть потери металла, то получим выход годного.

Выход годного – показывает, сколько получится годного металла из одной тонны заданного.

Расходный коэффициент – это величина, показывающая, сколько потребуется заданного металла для получения одной тонны годного.

Сквозной расходный – учитывает расход металла от заготовки до готового профиля и равен произведению расходных  коэффициентов по каждому переделу.

# Определение часовой производительности прокатных станов

Прокатные станы работают с перекрытием и без перекрытия. Если на стане прокатывается одновременно две полосы и более, то такой стан работает с перекрытием (многоклетьевые станы). Если на стане прокатывается одновременно один раскат, то такой стан работает без перекрытия, график прокатки не строится. На рисунке 1 представлен график прокатки рельсобалочного стана.

Расчет производительности прокатных станов, работающих с перекрытием, ведется с обязательным построением графика прокатки.

На рисунке 2 представлен график прокатки универсально балочного стана.

# Рисунок 1 – График прокатки рельсобалочного стана.

# Рисунок 2 – График прокатки универсально балочного стана.

Часовая фактическая производительность прокатного стана по годному определяется:

/

где 3600 – число секунд в одном часе;

m – масса исходного продукта прокатки,  ;

Ku – коэффициент использования оборудования стана (коэффициент неучтенных простоев). Ku=0,8-0,95.

Для станов линейного типа Ku=0,8-0,85.

# Для рельсобалочных и крупносортных станов Ku=0,8-0,9

Для непрерывных станов Ku=0,8-0,95.

Kp – расходный коэффициент при прокатке расчетного профиля на стане;

Тр – ритм прокатки на стане, сек.

Ритм прокатки – это величина, показывающая, через какой период времени в первую клеть стана задается новый раскат или через какой период времени из чистовой клети выходит готовый профиль.

# Для станов работающих без перекрытия:

где Тц – время цикла прокатки.

tm – машинное время прокатки;

tп  - время пауз между пропусками;

tсл – время паузы подъема валка перед задачей следующей заготовки.

Цикл прокатки – это время полной прокатки полосы.

# Определение машинного времени прокатки

Для станов, работающих с регулируемым числом оборотов валков в процессе пропуска полосы (реверсивные станы):

,

где  - длина раската, м.

Для станов, работающих с постоянной скоростью вращения валков в процессе пропуска полосы (трио, чистовые дуо):

где n – принимается из паспортных данных двигателя, об/мин.

Для определения tмаш для непрерывных станов следует учитывать, что полоса прокатывается одновременно во всех клетях непрерывной группы, при этом:

tмаш 1= tмаш 2 =…tмаш n

,

где ln – длина полосы после выхода из последней клети, м.

–  скорость прокатки в последней клети группы, м/с.

# Определение времени пауз

1) При продольном перемещении раската (при полном выходе полосы на рольганг):

где L – расстояние между клетями, м;

– длина раската вышедшего из клети, м;

– средняя скорость перемещения раската по рольгангу, м/с.

2) При продольном перемещении раската в непрерывной группе (без выхода полосы на рольганг):

где L – расстояние между клетями, м;

– скорость выхода раската из предыдущей клети, м/с.

# Определение средневзвешенной часовой производительности

где А1, А2, Аn – часовая производительность стана при прокатке различных профилей,;

а1, а2, аn – доли тех же профилей в программе прокатки, %.

# Определение годовой производительности стана

где Ачас.ф. – часовая фактическая производительность стана по годному;

– фактическое число часов работы стана в году.

где  – коэффициент использования времени (коэффициент учтенных простоев).

Для старых станов: =0,80,85;

Для РБС, КСС и листовых:  =0,80,9;

nном – номинальное число часов работы стана в году.

# При работе стана по непрерывному графику:

nном =24(365-nк.р-nппр)

где 24 – число часов в сутках;

365 – число календарных дней в году;

nк.р – время в сутках, отведенное на проведение капитального ремонта;

nппр – время в сутках, отведенное на планово-предупредительные ремонты.

Практическая работа №4

Тема: «Расчет производительности универсального балочного стана»

Цель: Научиться определять время пауз часовую и годовую производительность универсально балочного стана ОАО НТМК  и строить график прокатки на компьютере с использованием универсальной системы автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС, способствовать освоению компетенций ОК2, ОК5, ПК1.2.

# Исходные данные:

# Задача

Построить график прокатки, определить часовую и годовую производительность универсально балочного стана ОАО НТМК при прокатке двутавровых балок  по следующим данным:

# Обжимная клеть:

;;;;.

# Первая группа (ВК-ГУК)

;;;;.

# Вторая группа (ГУК-ВК)

;;

# Чистовая (УБК)

Скорость прокатки по клетям:

Первая группа – 8м/с

Вторая группа – 10м/с

Чистовая клеть – 10м/с

-Расстояние между клетями составило:

-Между обжимной клетью и первой группой - 106.3м;

-Между первой и второй клетью – 164,6м;

-Между второй группой и чистовой клетью – 106,8м;

-Между клетями непрерывных групп – 3.4м;

-Паузы между пропусками в обжимной клети

;;;.

-Каждый следующая непрерывнолитая заготовка задается в обжимную клеть через 15 с после выхода из этой клети предыдущего раската;

-График работы стана – непрерывный;

-Капитальные и планово-предупредительные работы составляют 17 суток;

-Расходный коэффициент при прокатке заданного профиля Kp=1.024;

-Длина раската после обжимной клети 1300 – 30м;

-Длина раската после  первой группы клетей – 60м;

-Длина раската после второй группы – 92м;

-Скорость перемещения раската между клетями – 4м/с;

-Коэффициент использования стана (цеховые данные).

Исходные данные

| № Вариант | № Балки | Сечение исходной заготовки, мм |  | Длина исходной заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20Б | 230 | 320 | 4000 |
| 2 | 20К | 240 | 440 | 3600 |
| 3 | 20Ш | 200 | 525 | 3700 |
| 4 | 45Б | 355 | 525 | 3500 |
| 5 | 35К | 495 | 530 | 4100 |
| 6 | 50Б | 395 | 530 | 4000 |
| 7 | 24М | 240 | 360 | 3800 |
| 8 | 46БА | 395 | 525 | 3900 |
| 9 | 30Б | 230 | 360 | 4000 |
| 10 | 20БА | 240 | 369 | 3900 |
| 11 | 20Б1 | 230 | 320 | 4000 |
| 12 | 20К2 | 240 | 440 | 3600 |
| 13 | 20Ш1 | 200 | 525 | 3700 |
| 14 | 45Б1 | 355 | 525 | 3500 |
| 15 | 35К1 | 495 | 530 | 4100 |
| 16 | 50Б1 | 395 | 530 | 4000 |
| 17 | 24М1 | 240 | 360 | 3800 |
| 18 | 46БА1 | 395 | 525 | 3900 |
| 19 | 30Б1 | 230 | 360 | 4000 |
| 20 | 20Б2 | 240 | 369 | 3900 |
| 21 | 20Б3 | 230 | 320 | 4000 |
| 22 | 20К1 | 240 | 440 | 3600 |
| 23 | 20Ш2 | 200 | 525 | 3700 |
| 24 | 45Б2 | 355 | 525 | 3500 |
| 25 | 35К2 | 495 | 530 | 4100 |

Порядок расчета:

1. Определяем время пауз:

2. Определяем время ритма построением графика прокатки (графика Адамецкого);

3.Определяем часовую фактическую производительность:

где m – масса исходной заготовки, определяется по формуле:

4.Определяем фактическое число часов работы стана в году:

5.Определяем годовую производительность:

Практическая работа №5

Тема: «Расчет средневзвешенной производительности крупносортного стана»

Цель: научиться рассчитывать часовую средневзвешенную и годовую производительность крупносортных станов, способствовать формированию общей компетенции ОК2.

Методические указания:

Зная долю каждого профиля в общем выпуске и производительность по каждому профилю, можно определить средневзвешенную производительность

где А1, А2, Аn – часовая производительность стана при прокатке отдельных видов профилей, т/час

а1, а2, аn – доли отдельных видов профилей в программе прокатки, %.

Определяем годовую производительность стана:

Кв – коэффициент использования времени (коэффициент учтенных простоев), принимается равным 0,8-0,92.

Задача 1

Определить производительность крупносортного стана 650 по следующим данным:

- сортамент стана а1 % швеллеров, а2 % двутавровых балок;

- время ритма при производстве швеллеров – Тр1, при производстве балок – Тр2;

- масса исходной заготовки для швеллера 2,6 т, для балки – 2,8 т;

- выход годного для швеллеров 96%, для балок 93%;

- Ки=0,95;

- фактическое время работы стана в году 7296 час.

| вариант | а1 % | а2 % | Тр1, с | Тр2, с | вариант | а1 % | а2 % | Тр1, с | Тр2, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 60 | 51 | 65 | 16 | 45 | 55 | 70 | 75 |
| 2 | 60 | 40 | 84 | 50 | 17 | 40 | 60 | 65 | 54 |
| 3 | 20 | 80 | 35 | 46 | 18 | 60 | 40 | 50 | 51 |
| 4 | 80 | 20 | 46 | 80 | 19 | 20 | 80 | 46 | 84 |
| 5 | 30 | 70 | 70 | 75 | 20 | 80 | 20 | 80 | 35 |
| 6 | 70 | 30 | 65 | 54 | 21 | 30 | 70 | 75 | 46 |
| 7 | 10 | 90 | 50 | 51 | 22 | 70 | 30 | 54 | 70 |
| 8 | 90 | 10 | 46 | 84 | 23 | 10 | 90 | 51 | 65 |
| 9 | 15 | 85 | 80 | 35 | 24 | 90 | 10 | 84 | 50 |
| 10 | 85 | 15 | 75 | 46 | 25 | 15 | 85 | 35 | 46 |
| 11 | 25 | 75 | 54 | 70 |  |  |  |  |  |
| 12 | 75 | 25 | 51 | 65 |  |  |  |  |  |
| 13 | 35 | 65 | 84 | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | 65 | 35 | 35 | 46 |  |  |  |  |  |
| 15 | 55 | 45 | 46 | 80 |  |  |  |  |  |

Задача 2

Определить производительность крупносортного стана 500 по следующим данным:

- сортамент стана а1 % круглой стали, а2 % квадратной стали;

- длина раската после выхода из клети для круглой стали ℓ1, для квадратной стали – ℓ2;

- масса исходной заготовки для круга 3,0 т, для квадрата – 3,8 т;

- катающий диаметр рабочей клети 530 мм;

- минимальное число оборотов в клети n=230 об/мин;

- продолжительность паузы на передачу раската tп=7,5 с;

- выход годного 96%, для обоих профилей;

- Ки=0,95;

- фактическое время работы стана в году 6840 час.

| вариант | а1 % | а2 % | ℓ1, м | ℓ2, м | вариант | а1 % | а2 % | Тр1, с | Тр2, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 55 | 70 | 75 | 16 | 40 | 60 | 51 | 65 |
| 2 | 40 | 60 | 65 | 54 | 17 | 60 | 40 | 84 | 50 |
| 3 | 60 | 40 | 50 | 51 | 18 | 20 | 80 | 35 | 46 |
| 4 | 20 | 80 | 46 | 84 | 19 | 80 | 20 | 46 | 80 |
| 5 | 80 | 20 | 80 | 35 | 20 | 30 | 70 | 70 | 75 |
| 6 | 30 | 70 | 75 | 46 | 21 | 70 | 30 | 65 | 54 |
| 7 | 70 | 30 | 54 | 70 | 22 | 10 | 90 | 50 | 51 |
| 8 | 10 | 90 | 51 | 65 | 23 | 90 | 10 | 46 | 84 |
| 9 | 90 | 10 | 84 | 50 | 24 | 15 | 85 | 80 | 35 |
| 10 | 15 | 85 | 35 | 46 | 25 | 85 | 15 | 75 | 46 |
| 11 | 85 | 15 | 46 | 80 |  |  |  |  |  |
| 12 | 25 | 75 | 70 | 75 |  |  |  |  |  |
| 13 | 75 | 25 | 65 | 54 |  |  |  |  |  |
| 14 | 35 | 65 | 50 | 51 |  |  |  |  |  |
| 15 | 65 | 35 | 46 | 84 |  |  |  |  |  |

Задача 3

Определить производительность полунепрерывного крупносортного стана 600 по следующим данным:

- сортамент стана а1 % угловой стали, а2 % рельсов, а3 % хребтовых балок;

- время ритма - Тр1, Тр2 и Тр3 соответственно;

- масса исходной заготовки для всех профилей 2 т;

- выход годного для профилей 93%;

- Ки=0,95;

- фактическое время работы стана в году 7296 час.

| Вар. | а1 % | а2 % | а3 % | Тр1, с | Тр2, с | Тр3, с | Вар. | а1 % | а2 % | а3 % | Тр1, с | Тр2, с | Тр3, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 20 | 70 | 70 | 75 | 46 | 16 | 60 | 20 | 20 | 80 | 35 | 70 |
| 2 | 60 | 20 | 20 | 65 | 54 | 70 | 17 | 30 | 30 | 40 | 75 | 46 | 65 |
| 3 | 30 | 30 | 40 | 50 | 51 | 65 | 18 | 20 | 40 | 40 | 54 | 70 | 50 |
| 4 | 20 | 40 | 40 | 46 | 84 | 50 | 19 | 50 | 30 | 20 | 51 | 65 | 46 |
| 5 | 50 | 30 | 20 | 80 | 35 | 46 | 20 | 30 | 10 | 60 | 84 | 50 | 80 |
| 6 | 30 | 10 | 60 | 75 | 46 | 80 | 21 | 20 | 50 | 30 | 35 | 46 | 75 |
| 7 | 20 | 50 | 30 | 54 | 70 | 75 | 22 | 10 | 20 | 70 | 46 | 80 | 46 |
| 8 | 10 | 20 | 70 | 51 | 65 | 46 | 23 | 60 | 20 | 20 | 70 | 75 | 70 |
| 9 | 60 | 20 | 20 | 84 | 50 | 70 | 24 | 30 | 30 | 40 | 65 | 54 | 65 |
| 10 | 30 | 30 | 40 | 35 | 46 | 65 | 25 | 20 | 40 | 40 | 50 | 51 | 50 |
| 11 | 20 | 40 | 40 | 46 | 80 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 50 | 30 | 20 | 70 | 75 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 30 | 10 | 60 | 65 | 54 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20 | 50 | 30 | 50 | 51 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10 | 20 | 70 | 46 | 84 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |

Практическая работа №6

Тема: «Расчет калибровки валков при прокатке квадратной стали»

Цели работы: Научится рассчитывать калибровку квадратной стали                                    и выполнять чертежи калибров; способствовать формированию общих и профессиональных компетенций: ОК2, ПК 1.2, ПК 1.3.

Исходные данные:

| Вариант | сторона квадрата а, мм | допуск, мм | Dн, мм | сторона исходной заготовки а0, мм | система вытяжных калибров | зазор t, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | +0,3 -0,5 | 250 | 35 | овал-квадрат | 1,5 |
| 2 | 12 | +0,3 -0,5 | 250 | 40 | овал-квадрат | 1,5 |
| 3 | 15 | +0,3 -0,5 | 250 | 50 | овал-квадрат | 1,5 |
| 4 | 20 | +0,4 -0,5 | 300 | 60 | овал-квадрат | 3 |
| 5 | 22 | +0,2 -0,4 | 300 | 70 | овал-квадрат | 3 |
| 6 | 40 | +0,4 -0,7 | 350 | 80 | ромб-квадрат | 4 |
| 7 | 48 | +0,4 -0,7 | 350 | 90 | ромб-квадрат | 4 |
| 8 | 50 | +0,4 -1,0 | 600 | 100 | ромб-квадрат | 5 |
| 9 | 53 | +0,4 -2,0 | 600 | 120 | ромб-квадрат | 5 |
| 10 | 56 | +0,4 -1,0 | 600 | 150 | ромб-квадрат | 5 |
| 11 | 10 | +0,3 -0,5 | 250 | 38 | овал-квадрат | 2 |
| 12 | 14 | +0,3 -0,5 | 250 | 54 | овал-квадрат | 2 |
| 13 | 16 | +0,3 -0,5 | 250 | 62 | овал-квадрат | 3 |
| 14 | 18 | +0,4 -0,5 | 250 | 70 | овал-квадрат | 3 |
| 15 | 24 | +0,2 -0,4 | 300 | 93 | овал-квадрат | 4 |
| 16 | 25 | +0,4 -0,7 | 300 | 97 | овал-квадрат | 4 |
| 17 | 28 | +0,4 -0,7 | 300 | 104 | овал-квадрат | 4 |
| 18 | 32 | +0,4 -1,0 | 350 | 114 | ромб-квадрат | 5 |
| 19 | 35 | +0,4 -2,0 | 350 | 126 | ромб-квадрат | 5 |
| 20 | 38 | +0,4 -1,0 | 350 | 137 | ромб-квадрат | 5 |
| 21 | 42 | +0,4 -0,7 | 450 | 145 | ромб-квадрат | 5 |
| 22 | 45 | +0,4 -0,7 | 450 | 148 | ромб-квадрат | 5 |
| 23 | 54 | +0,4 -1,0 | 600 | 150 | ромб-квадрат | 5 |
| 24 | 60 | +0,4 -2,0 | 600 | 160 | ромб-квадрат | 5 |
| 25 | 58 | +0,4 -1,0 | 600 | 155 | ромб-квадрат | 5 |

Порядок расчёта калибровки квадратной стали:

Расчёт ведётся против хода прокатки

1.Определяем горячие размеры профиля с учётом минусового допуска:

ах – сторона квадратной стали в холодном состоянии, мм;

Δа – значение минусового допуска.

При прокатке квадратов со стороной менее 25 мм высота и ширина квадрата:

При прокатке квадратов со стороной более 25 мм высота квадрата:

ширина квадрата

2.Задаёмся коэффициентом вытяжки в чистовом калибре:

3.Уширение в чистовом калибре

4.Определяем площадь и размеры предчистового ромбического калибра:

Задаёмся коэффициентом вытяжки:

6.Определяем размеры и площадь квадратного калибра:

7.Дальнейшие расчёты ведутся с учётом принятой системы вытяжных калибров:

Дальнейший расчёт ведётся аналогично, результаты сводятся в таблицу

Таблица  – Результаты расчёта

| № калибра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Практическая работа №7

Тема: «Расчет калибровки валков при прокатке круглой стали»

Цель работы: научится рассчитывать калибровку круглой стали и выполнять чертежи калибров.

Исходные данные:

| вар | диаметр | допуск, мм | сторона | система | зазор t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круга d, мм |  | исходной | вытяжных |  |
|  |  |  | заготовки а0, мм | калибров |  |
| 1 | 20 | +0,4; -0,5 | 50 | «ромб-квадрат» | 4 |
| 2 | 18 | +0,2; -0,3 | 45 | «ромб-квадрат» | 4 |
| 3 | 16 | +0,2; -0,3 | 40 | «ромб-квадрат» | 3 |
| 4 | 14 | +0,2; -0,3 | 45 | «ромб-квадрат» | 3 |
| 5 | 12 | +0,2; -0,3 | 35 | «ромб-квадрат» | 3 |
| 6 | 10 | +0,3; -0,5 | 26 | «овал-квадрат» | 3 |
| 7 | 8 | +0,3; -0,5 | 22 | «овал-квадрат» | 2 |
| 8 | 7 | +0,3; -0,5 | 17 | «овал-квадрат» | 2 |
| 9 | 6,3 | +0,3; -0,5 | 16 | «овал-квадрат» | 1,5 |
| 10 | 5,5 | +0,3; -0,5 | 12 | «овал-квадрат» | 1,5 |
| 11 | 80 | +0,5; -0,3 | 200 | «ромб-квадрат» | 10 |
| 12 | 85 | +0,5; -0,3 | 212,5 | «ромб-квадрат» | 10 |
| 13 | 90 | +0,5; -0,3 | 225 | «ромб-квадрат» | 10 |
| 14 | 95 | +0,5; -0,3 | 237,5 | «ромб-квадрат» | 10 |
| 15 | 100 | +0,6; -1,7 | 250 | «ромб-квадрат» | 10 |
| 16 | 105 | +0,6; -1,7 | 262,5 | «ромб-квадрат» | 10 |
| 17 | 110 | +0,6; -1,7 | 275 | «ромб-квадрат» | 15 |
| 18 | 120 | +0,8; -2,0 | 300 | «овал-квадрат» | 15 |
| 19 | 140 | +0,8; -2,0 | 350 | «овал-квадрат» | 15 |
| 20 | 200 | +0,9; -2,5 | 500 | «овал-квадрат» | 15 |
| 21 | 72 | +0,5; -0,3 | 175 | «овал-квадрат» | 10 |
| 22 | 150 | +0,6;-2,0 | 350 | «овал-квадрат» | 10 |
| 23 | 165 | +0,9;-2,5 | 350 | «овал-квадрат» | 10 |
| 24 | 175 | +0,9;-2,5 | 360 | «овал-квадрат» | 10 |
| 25 | 180 | +0,9;-2,5 | 365 | «овал-квадрат» | 15 |

Порядок расчёта калибровки круглой стали

Расчёт ведётся против хода прокатки

1. Определяем горячие размеры профиля с учётом минусового допуска:

1,012-1,015-тепловая усадка металла

dх- диаметр круга в холодном состоянии, мм

∆d-минусовой допуск, мм.

2. Определяем площадь чистового калибра:

3. Задаёмся коэффициентом вытяжки в круглом калибре:

4. Уширение в чистовом круге:

в зависимости от диаметра круга.

5. Определяем размеры предчистового овала:

Определяем отношение F к h по таблице Кирхберга.

Находим численное значение .

По найденным значениям определяем bов и Rов.

6. При прокатке круглой стали диаметром менее 100 мм применяют предчистовой квадратный калибр.

Определяем размеры предчистового квадратного калибра:

Радиус закругления у разьёмов

Радиус закругления вершин квадратного калибра

При прокатке круглой стали диаметром более 100 мм применяют предчистовой ребровой калибр.

Определяем размеры предчистового ребрового калибра:

7. Дальнейшие расчёты ведутся с учётом принятой системы вытяжных калибров.

Тема3.  Производство горячекатаных листов

В последнее время одной и важнейших особенностей развития прокатного производства является рост доли листового проката. Рост доли листов растет во всех промышленно развитых странах. Это объясняется тем, что из листов изготавливается большое количество легких сварных и штампованных конструкций, применяемых в машиностроении, строительстве и других отраслях промышленности. Применение листов в конструкциях приводит к снижению их массы на 30-50%.

Широкое применение в настоящее время находят и гнутые профили из горячекатаного листового проката. Тем самым, становится возможна замена большинства профилей сортовой стали на гнутые профили.

Развитие газовой и нефтяной промышленности также способствует производству сварных и электросварных труб, изготовляемых из листового проката.

Сортамент горячекатаной листовой стали:

- толстолистовая сталь

поставляется по размерам, соответствующим ГОСТ 19903-2015;

h=4÷160 мм; b=600÷5000 мм; ℓ=4÷25 м;

- тонколистовая сталь

поставляется по размерам, соответствующим ГОСТ 19904-90;

h=1,2÷3,9 мм; b=600÷2350 мм; ℓ=4÷25 м;

- универсальная толстолистовая сталь

поставляется по размерам, соответствующим ГОСТ 19905-74;

h=4÷60 мм; b=200÷1050 мм; ℓ=4÷25 м;

- броня

hmax=450 мм.

Листовую горячекатаную сталь прокатывают из углеродистых, а также качественных и легированных марок стали.

Листовая горячекатаная сталь нашла применение во многих областях промышленности, в том числе судостроении, автомобилестроении, мостостроении, для производства котлов и т.д.

Для производства толстолистовой стали применяют следующие виды прокатных станов:

- одноклетевые станы дуо;

одноклетевые станы триоЛаута;

одноклетевые станы кварто;

- двухклетевые станы тандем;

- трёхклетевые станы тандем.

Одноклетевые станы дуо и трио Лаута достаточно устарели и в настоящее время их не устанавливают, а существующие станы модернизируют. Их основными недостатками являются небольшие обжатия за проход и малая жесткость рабочих клетей.

Однако достаточно широкое распространение получили одноклетевые станыкварто, двух- и трехклетевые станы тандем.

Современными высокопроизводительными станами для проката тонких горячекатаных листов являются непрерывные и полунепрерывные широкополосные станы (НШПС и ПНШПС).

Схемы расположения, характеристика оборудования и технология прокатки на толстолистовых станах, а также на НШПС и ПНШПС, представлены в [4], [7], [5], [3].

Практическая работа №8

Тема: «Разработка режима обжатий толстых листов»

Цель: Научиться рассчитывать допустимое усилие на валки, величину максимального обжатия, среднее удельное давление металла на валки после каждого прохода, ширину раската при прокатке на угол, способствовать освоению компетенций ОК2, ОК5, ПК1.2.

Исходные данные:

- Определить максимально допустимое обжатие при прокатке толстого листа hxb из стали определенной марки на стане кварто, если известны параметры прокатных валков и температура прокатки в заданном проходе.

- На одноклетевом толстолистовом стане ведется прокатка листов размером hxb. Определить давление металла на валки в первых четырех пропусках, если толщина сляба Н, температура начала прокатки tн, температура конца прокатки tк, ширина слябов В. В первых четырех проходах прокатка ведется вдоль сляба с обжатиями ∆h1, ∆h2, ∆h3,  ∆h4.

- За n проходов прокатывается лист толщиной h из сляба толщиной H при общей продолжительности прокатки z. Определить конечную температуру листа tк, если начальная температура tн.

Данные к задаче 1

| вар | h, мм | b, мм | сталь | стан кварто |  |  | мат.валков | ℓ, мм | tн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2000 | 40 | 800 | 1400 | 2800 | сталь | 855 | 1200 |
| 2 | 12 | 1600 | 45 | 800 | 1200 | 1700 | чугун | 733 | 1230 |
| 3 | 8 | 2500 | 30 | 900 | 1600 | 2840 | сталь | 977 | 1210 |
| 4 | 10 | 3000 | 40 | 1000 | 1500 | 3600 | чугун | 916 | 1190 |
| 5 | 14 | 2650 | 45 | 800 | 1400 | 2800 | сталь | 855 | 1220 |
| 6 | 5 | 1200 | 30 | 800 | 1200 | 1700 | чугун | 733 | 1240 |
| 7 | 7 | 2400 | 40 | 900 | 1600 | 2840 | сталь | 977 | 1195 |
| 8 | 9 | 2900 | 45 | 1000 | 1500 | 3600 | чугун | 916 | 1205 |
| 9 | 11 | 2520 | 30 | 800 | 1400 | 2800 | сталь | 855 | 1215 |
| 10 | 13 | 1460 | 40 | 800 | 1200 | 1700 | чугун | 733 | 1225 |
| 11 | 15 | 2310 | 45 | 900 | 1600 | 2840 | сталь | 977 | 1235 |
| 12 | 6 | 3100 | 30 | 1000 | 1500 | 3600 | чугун | 916 | 1245 |
| 13 | 12 | 2490 | 40 | 800 | 1400 | 2800 | сталь | 855 | 1200 |
| 14 | 8 | 1620 | 45 | 800 | 1200 | 1700 | чугун | 733 | 1230 |
| 15 | 10 | 2000 | 30 | 900 | 1600 | 2840 | сталь | 977 | 1210 |
| 16 | 14 | 2950 | 40 | 1000 | 1500 | 3600 | чугун | 916 | 1190 |
| 17 | 5 | 2700 | 45 | 800 | 1400 | 2800 | сталь | 855 | 1220 |
| 18 | 7 | 1500 | 30 | 800 | 1200 | 1700 | чугун | 733 | 1240 |
| 19 | 9 | 2100 | 40 | 900 | 1600 | 2840 | сталь | 977 | 1195 |
| 20 | 11 | 3100 | 45 | 1000 | 1500 | 3600 | чугун | 916 | 1205 |
| 21 | 13 | 2300 | 30 | 800 | 1400 | 2800 | сталь | 855 | 1215 |
| 22 | 15 | 1550 | 40 | 800 | 1200 | 1700 | чугун | 733 | 1225 |
| 23 | 6 | 2650 | 45 | 900 | 1600 | 2840 | сталь | 977 | 1235 |
| 24 | 12 | 3450 | 30 | 1000 | 1500 | 3600 | чугун | 916 | 1245 |
| 25 | 8 | 2200 | 40 | 800 | 1400 | 2800 | сталь | 855 | 1200 |

Данные к задаче 2

| вар | h, мм | b, мм | сталь | стан кварто |  |  | Н, мм | В, мм | tн | tк | ∆h1, мм | ∆h2, мм | ∆h3, мм | ∆h4, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2000 | 30 | 900 | 1600 | 2840 | 208 | 1375 | 1210 | 850 | 21 | 20 | 17 | 17 |
| 2 | 14 | 2950 | 40 | 1000 | 1500 | 3600 | 292 | 2028 | 1190 | 840 | 29 | 28 | 24 | 23 |
| 3 | 5 | 2700 | 45 | 800 | 1400 | 2800 | 104 | 1856 | 1220 | 830 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | 1500 | 30 | 800 | 1200 | 1700 | 146 | 1031 | 1240 | 860 | 15 | 14 | 12 | 12 |
| 5 | 9 | 2100 | 40 | 900 | 1600 | 2840 | 188 | 1444 | 1195 | 870 | 19 | 18 | 16 | 15 |
| 6 | 11 | 3100 | 45 | 1000 | 1500 | 3600 | 229 | 2131 | 1205 | 880 | 23 | 22 | 19 | 18 |
| 7 | 13 | 2300 | 30 | 800 | 1400 | 2800 | 271 | 1581 | 1215 | 890 | 27 | 26 | 23 | 22 |
| 8 | 15 | 1550 | 40 | 800 | 1200 | 1700 | 313 | 1066 | 1225 | 900 | 31 | 30 | 26 | 25 |
| 9 | 6 | 2650 | 45 | 900 | 1600 | 2840 | 125 | 1822 | 1235 | 835 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| 10 | 12 | 3450 | 30 | 1000 | 1500 | 3600 | 250 | 2372 | 1245 | 845 | 25 | 24 | 21 | 20 |
| 11 | 8 | 2200 | 40 | 800 | 1400 | 2800 | 167 | 1513 | 1200 | 855 | 17 | 16 | 14 | 13 |
| 12 | 10 | 1200 | 45 | 800 | 1200 | 1700 | 210 | 825 | 1230 | 865 | 21 | 20 | 18 | 17 |
| 13 | 14 | 2450 | 30 | 900 | 1600 | 2840 | 295 | 1684 | 1210 | 875 | 30 | 28 | 25 | 24 |
| 14 | 5 | 2680 | 30 | 1000 | 1500 | 3600 | 105 | 1843 | 1190 | 885 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 15 | 6 | 2000 | 40 | 800 | 1400 | 2800 | 125 | 1375 | 1200 | 895 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| 16 | 12 | 1600 | 45 | 800 | 1200 | 1700 | 250 | 1100 | 1230 | 830 | 25 | 24 | 21 | 20 |
| 17 | 8 | 2500 | 30 | 900 | 1600 | 2840 | 170 | 1719 | 1210 | 860 | 17 | 16 | 14 | 14 |
| 18 | 10 | 3000 | 40 | 1000 | 1500 | 3600 | 210 | 2063 | 1190 | 870 | 21 | 20 | 18 | 17 |
| 19 | 14 | 2650 | 45 | 800 | 1400 | 2800 | 290 | 1822 | 1220 | 880 | 29 | 28 | 24 | 23 |
| 20 | 5 | 1200 | 30 | 800 | 1200 | 1700 | 100 | 825 | 1240 | 890 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 21 | 7 | 2400 | 40 | 900 | 1600 | 2840 | 150 | 1650 | 1195 | 900 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 22 | 9 | 2900 | 45 | 1000 | 1500 | 3600 | 185 | 1994 | 1205 | 835 | 19 | 18 | 15 | 15 |
| 23 | 11 | 2520 | 30 | 800 | 1400 | 2800 | 230 | 1733 | 1215 | 845 | 23 | 22 | 19 | 18 |
| 24 | 13 | 1460 | 40 | 800 | 1200 | 1700 | 275 | 1004 | 1225 | 855 | 28 | 26 | 23 | 22 |
| 25 | 15 | 2310 | 45 | 900 | 1600 | 2840 | 315 | 1588 | 1235 | 865 | 32 | 30 | 26 | 25 |

Данные к задаче 3

| вар | h, мм | Н, мм | n | z, сек | tн | вар | h, мм | Н, мм | n | z, сек | tн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 100 | 29 | 181 | 1240 | 15 | 11 | 229 | 25 | 195 | 1205 |
| 2 | 7 | 150 | 28 | 180 | 1195 | 16 | 13 | 271 | 30 | 194 | 1215 |
| 3 | 9 | 185 | 27 | 179 | 1205 | 17 | 15 | 313 | 29 | 193 | 1225 |
| 4 | 11 | 230 | 26 | 178 | 1215 | 18 | 6 | 125 | 28 | 192 | 1235 |
| 5 | 13 | 275 | 25 | 177 | 1225 | 19 | 12 | 250 | 27 | 191 | 1245 |
| 6 | 15 | 315 | 30 | 176 | 1235 | 20 | 8 | 167 | 26 | 190 | 1200 |
| 7 | 6 | 125 | 29 | 175 | 1245 | 21 | 10 | 210 | 25 | 189 | 1230 |
| 8 | 12 | 250 | 28 | 174 | 1200 | 22 | 14 | 295 | 30 | 188 | 1210 |
| 9 | 8 | 165 | 27 | 173 | 1230 | 23 | 5 | 105 | 29 | 187 | 1190 |
| 10 | 10 | 208 | 30 | 200 | 1210 | 24 | 6 | 125 | 28 | 186 | 1200 |
| 11 | 14 | 292 | 29 | 199 | 1190 | 25 | 12 | 250 | 27 | 185 | 1230 |
| 12 | 5 | 104 | 28 | 198 | 1220 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7 | 146 | 27 | 197 | 1240 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 9 | 188 | 26 | 196 | 1195 |  |  |  |  |  |  |

Методические указания

В настоящее время насчитывается более одиннадцати методов определения режимов обжатий, имеющих теоретическое обоснование.

Наибольшее распространение получил метод, основанный на использовании прочности прокатных валков, т.к. на современных листовых станах прочность прокатных валков является основным граниченным фактором, когда Р ≤ Рдоп,

где р – давление металла на валки в расчетном пропуске,

Р – допускаемое усилие на валки.

Его можно определять по формуле

Где D – диаметр рабочего валка, мм,(для клетей кварто – диаметр опорного валка);

a = L +ℓ – длина бочки и шейки валка, мм;

В – ширина прокатываемого листа, мм;

σизг – допустимое напряжение на изгб, Mna (кгс/мм2)

В зависимости от материала валков и способа их изготовления рекомендуются следующие значения σизг :

для чугунных валков – 70-80 Мн/м2 (7-8 кгс/мм2);

для чугунных легированных валков – 80-90 Мн/м2 ( 8-9 кгс/мм2);

для литых стальных валков- 100 -120 Мн/м2 (10-12 кгс/мм2);

для кованых стальных валков – 120-140 Мн/м2 (12-14 кгс/мм2)

для кованых валков из легированной стали – 140-160 Мн/м2 (14-16 кгс/мм2)

Величина максимального обжатия определяется по формуле

Где рср – среднее удельное давление, Мн/м2 (кгс/мм2).

Практическое значение рср. для толстолистовых станов при нормальной температуре и толщине прокатываемой полосы 60-150 мм можно принимать – 5.5 -8 кгс/мм2 (55 – 80 Мпа), для меньших толщин – 8-12 кгс/мм2

Среднее удельное давление рекомендуется определять по формуле А.Ф.Головина, В.А. Тягунова

где tnл  - температура плавления заданной марки стали, оС;

σв  - предел прочности прокатываемой стали, кгс/мм2

tn - температура металла в заданном проходе, оС;

σв  и tnл  - рекомендуется определять по графику (см. рисунок).

Рисунок – Кривые для определения температуры плавления (1) и предела прочности (2) углеродистых сталей.

Для определения температуры металла после каждого пропуска пользуются формулой В.А. Тягунова:

где tn – температура металла в данном пропуске, оС;

t0 – условная начальная температура, определяемая по формуле

где t1 – температура начала прокатки, оС;

h0 – толщина сляба (слитка), мм;

К – температура константа, определяемая по формуле

Где tk – температура конца прокатки, 0С;

hk – толщина прокатываемого листа, мм.

Падение температуры металла по пропускам также можно определить и по другой формуле В.А.Тягунова:

где tn-1 – температура металла в предыдущем пропуске, оС;

hn-1 – толщина полосы в предыдущем пропуске, мм;

z – время пропуска с паузой, с.

В зависимости от ширины слябов (слитков), из которых прокатывают листовую сталь, и конечной толщины листа различают несколько способов прокатки толстолистовой стали.

На старых станах линейного типа прокатку сляба (слитка) для получения необходимой ширины листа часто ведут с задачей не по длине, а на угол.

Ширина раската при прокатке на угол определяется по формуле И.М.Павлова:

где В1 и В2 – ширина раската до и после пропуска, мм;

φ – угол задачи, берется в пределах 10-20%;

μ – коэффициент вытяжки в данном пропуске,

Тема 4. Производство холоднокатаных листов

В последнее время значительно растет доля тонколистовой холоднокатаной стали. Это связано прежде всего с тем, что холоднокатаная сталь имеет повышенные механические свойства.

На современных станах холодной прокаткой получают листы толщиной менее 1,2 мм.

Сортамент холоднокатаных листов:

- тонколистовая холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90

h=0,2÷1,2 мм, b>500 мм;

- кровельная сталь для кровли и поделочных работ,

h=0,4÷0,82 мм;

поставляется в карточках (листах) по массе в отожженном состоянии;

- декапированная сталь для изготовления штампованной посуды,

h=0,25÷2 мм;

обязательно подвергается травлению и отжигу, поставляется в карточках (листах);

- фольга, h=0,005÷0, 2 мм;

- жесть, h=0,18÷0,5 мм.

Технология производства холоднокатаной стали осуществляется в несколько этапов:

      - травление горячекатаных листов, поступивших с НШПС или ПНШПС, в растворах соляной или серной кислот;

      - холодная прокатка на одноклетевых или непрерывных станах кварто, либо на многовалковых станах;

      - рекристализационный светлый отжиг;

      - дрессировкадля предотвращения появлений линий сдвига при дальнейшей штамповке, улучшения поверхности листовой стали, а также уменьшения волнистости и коробоватости листов;

      - резка.

Подробная характеристика технологических операций приведена в [4], [3], [5].

Практическая работа №9

Тема: «Расчёт производительности стана холодной прокатки»

Цель: Научиться рассчитывать производительность листового стана холодной прокатки.

Исходные данные:

Задача 1

Определить часовую производительность непрерывного шести клетьевого листового стана холодной прокатки по следующим данным:

-скорость прокатки в шестой клети – v6,м/с;

- длина полосы в рулоне – ℓ, км;

- масса рулона –m, т;

- время вспомогательных операций tв,c;

- расходный коэффициент Кр;

- коэффициент использования оборудования стана Ки.

Задача 2

Определить часовую производительность непрерывного шести клетьевого листового стана холодной прокатки по следующим данным:

- скорость прокатки в чистовой клети – v6,м/с;

- размеры прокатываемой полосы 0,5х1200хℓ

- плотность стали принять равной 7,8 т/м3

- время вспомогательных операций tв ,с;

- расходный коэффициент Кр;

- коэффициент использования оборудования стана Ки;

- прокатка ведется с перекрытием.

Задача 3

Определить скорость прокатки по клетям (с учетом опережения) и машинное время для непрерывного четырехклетьевого листового стана холодной прокатки по следующим данным:

- режим обжатий

| № клети | Толщина полосы, выходящей из клети | Обжатие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Абсолютное, мм | Относительное,% |
| 1 | 1.6 | 0.4 | 20.0 |
| 2 | 1.07 | 0.53 | 33.1 |
| 3 | 0.75 | 0.32 | 29.9 |
| 4 | 0.6 | 0.15 | 20.0 |

- скорость прокатки в последней клети v4=30 м/с

-диаметр рабочих валков D

- коэффициент трения f.

Данные для задач:

|  |  |  | задача 1 |  |  |  |  | задача 2 |  |  |  | задача 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v6, м/с | ℓ,км | m, т | tв, c | Кр | Ки | v6, м/с | ℓ,км | tв, c | Кр | Ки | D, мм | f |
| 1 | 30 | 33 | 20 | 400 | 1,08 | 0,95 | 28 | 30,5 | 90 | 1,06 | 0,9 | 2000 | 0,15 |
| 2 | 25 | 32 | 19 | 350 | 1,05 | 0,9 | 29 | 31,5 | 91 | 1,07 | 0,95 | 1900 | 0,16 |
| 3 | 35 | 31 | 21 | 360 | 1,06 | 0,95 | 31 | 32,5 | 92 | 1,08 | 0,9 | 1800 | 0,17 |
| 4 | 26 | 30 | 18 | 355 | 1,07 | 0,9 | 32 | 33,5 | 93 | 1,09 | 0,95 | 2100 | 0,18 |
| 5 | 27 | 34 | 22 | 365 | 1,08 | 0,95 | 33 | 34,5 | 94 | 1,1 | 0,9 | 2200 | 0,19 |
| 6 | 28 | 35 | 17 | 370 | 1,09 | 0,9 | 34 | 36 | 95 | 1,11 | 0,95 | 2300 | 0,2 |
| 7 | 29 | 30,5 | 23 | 375 | 1,1 | 0,95 | 24 | 37 | 96 | 1,12 | 0,9 | 2500 | 0,21 |
| 8 | 31 | 31,5 | 16 | 380 | 1,11 | 0,9 | 22 | 38 | 97 | 1,08 | 0,95 | 1600 | 0,22 |
| 9 | 32 | 32,5 | 24 | 385 | 1,12 | 0,95 | 21 | 39 | 110 | 1,05 | 0,9 | 1500 | 0,23 |
| 10 | 33 | 33,5 | 15 | 390 | 1,08 | 0,9 | 20 | 40 | 111 | 1,06 | 0,9 | 2000 | 0,24 |
| 11 | 34 | 34,5 | 25 | 395 | 1,05 | 0,95 | 27 | 35,5 | 112 | 1,07 | 0,95 | 1900 | 0,25 |
| 12 | 24 | 36 | 20 | 400 | 1,06 | 0,9 | 28 | 36,5 | 113 | 1,08 | 0,9 | 1800 | 0,26 |
| 13 | 22 | 37 | 19 | 405 | 1,07 | 0,95 | 29 | 37,5 | 114 | 1,09 | 0,95 | 2100 | 0,27 |
| 14 | 21 | 38 | 21 | 410 | 1,08 | 0,9 | 31 | 38,5 | 115 | 1,1 | 0,9 | 2200 | 0,28 |
| 15 | 20 | 39 | 18 | 415 | 1,09 | 0,95 | 32 | 39,5 | 116 | 1,11 | 0,95 | 2300 | 0,29 |
| 16 | 27 | 40 | 22 | 420 | 1,1 | 0,9 | 28 | 33 | 117 | 1,12 | 0,9 | 2500 | 0,3 |
| 17 | 28 | 35,5 | 17 | 425 | 1,11 | 0,95 | 29 | 32 | 98 | 1,08 | 0,95 | 1600 | 0,2 |
| 18 | 29 | 36,5 | 23 | 430 | 1,12 | 0,9 | 31 | 31 | 99 | 1,05 | 0,9 | 1500 | 0,21 |
| 19 | 31 | 37,5 | 16 | 365 | 1,08 | 0,95 | 32 | 30 | 100 | 1,06 | 0,9 | 2000 | 0,22 |
| 20 | 32 | 38,5 | 24 | 370 | 1,05 | 0,9 | 33 | 34 | 101 | 1,07 | 0,95 | 1900 | 0,23 |
| 21 | 33 | 39,5 | 15 | 375 | 1,06 | 0,95 | 34 | 30,5 | 102 | 1,08 | 0,9 | 1800 | 0,24 |
| 22 | 34 | 33 | 25 | 380 | 1,07 | 0,9 | 24 | 31,5 | 103 | 1,09 | 0,95 | 2100 | 0,25 |
| 23 | 24 | 32 | 20 | 385 | 1,08 | 0,95 | 22 | 32,5 | 104 | 1,1 | 0,9 | 2200 | 0,26 |
| 24 | 22 | 31 | 19 | 390 | 1,09 | 0,9 | 21 | 33,5 | 105 | 1,11 | 0,95 | 2300 | 0,27 |
| 25 | 27 | 30 | 21 | 395 | 1,1 | 0,95 | 20 | 34,5 | 106 | 1,12 | 0,9 | 2500 | 0,27 |

Методические указания

Часовая практическая производительность непрерывного стана холодной прокатки по годному определяется по формуле:

где    tв - время вспомогательных операций.

Если работа на станах холодной прокатки производится с перекрытием.

Тогда длительность цикла прокатки, ритм прокатки и перекрытие связаны между собой соотношением:

Таким образом ритм прокатки на станах холодной прокатки тем меньше, чем больше перекрытие составляет 30-50 с.

Для решения третьей задачи необходимо исследовать соотношение

Опережение рекомендуется определять по формуле:

Нейтральный угол определяется по формуле:

Для определения угла захвата α и угла трения β рекомендуется использовать формулы:

Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы студентов (42 час)

| № п/п | Наименование разделов и тем |  |  | Тема СРС |  | Вид внеаудиторной СРС |  | Форма контроля | Количество часов СРС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет калибровки валков обжимной клети |  |  | Доработка отдельных вопросов работы, подготовка отчета по лабораторно-практической работе |  | Оформление отчета |  | Проверка отчета | 2 |  |
| 2 | Расчет производительности обжимных станов |  |  | Подготовка отчета по лабораторно-практической работе |  | Оформление отчета |  | Проверка отчета | 2 |  |
| 3 | Дефекты полупродукта и их предупреждение. Правила техники безопасности при обслуживании обжимных станов. |  |  | Доклад «Правила техники безопасности при обслуживании обжимных станов» |  | Поиск информации в сети Интернет, изучение технической литературы. |  | Заслушивание сообщений | 2 |  |
| 4 | Сортамент сортовых станов. ГОСТы на различные виды сортового проката. Классификация сортовых станов. |  |  | Доклад «Особенности ГОСТов на сортовой прокат простого геометрического сечения» |  | Поиск информации в сети Интернет, изучение технической литературы. |  | Заслушивание сообщений | 2 |  |
| 5 | Расположение оборудования, его характеристика и технологический процесс прокатки на крупносортном стане 650 линейного типа. |  |  | Конспект «Технология производства сортового проката на полунепрерывных станах» |  | Изучение учебной литературы по теме, доработка конспекта. |  | Проверка конспекта | 4 |  |
| 6 | Расположение оборудования, его характеристика и технологический процесс прокатки на мелкосортных станах линейного, полунепрерывного и непрерывного типа. |  |  | Конспект «МСС 250 непрерывного типа» |  | Изучение учебной литературы по теме, доработка конспекта. |  | Проверка конспекта | 4 |  |
| 7 | Расчет средневзвешенной производительности крупносортного стана |  |  | Подготовка отчета по лабораторно-практической работе |  | Оформление отчета |  | Проверка отчета | 2 |  |
| 8 | Способы калибровки квадратной стали. |  |  | Построение чертежа калибров при прокатке квадратной стали |  | Изучение учебной литературы по теме, доработка конспекта. |  | Проверка конспекта | 2 |  |
| 9 | Расчет калибровки валков при прокатке квадратной стали |  |  | Подготовка отчета по лабораторно-практической работе |  | Оформление отчета |  | Проверка отчета | 2 |  |
| 10 | Способы калибровки круглой стали. |  |  | Построение чертежа калибров при прокатке круглой стали |  | Изучение учебной литературы по теме, доработка конспекта. |  | Проверка конспекта | 2 |  |
| 11 | Расчет калибровки валков при прокатке круглой стали |  |  | Подготовка отчета по лабораторно-практической работе |  | Оформление отчета |  | Проверка отчета | 4 |  |
| 12 |  | Расположение и характеристика оборудования трехклетьевых толстолистовых станов. | Конспект «Расположение оборудования толстолистового двухклетьевого стана «2800» |  | Изучение учебной литературы по теме, доработка конспекта. |  | Проверка конспекта |  | 2 |
| 13 |  | Термическая обработка, отделка толстых листов. | Доклад «Противоизгиб валков. Профилировка бочки валков листопрокатных станов» |  | Поиск информации в сети Интернет, изучение технической литературы. |  | Заслушивание сообщений |  | 2 |
| 14 |  | Разработка режима обжатий толстых листов | Подготовка отчета по лабораторно-практической работе |  | Оформление отчета |  | Проверка отчета |  | 2 |
| 15 |  | Современный непрерывный широкополосный стан «2000». Характеристика оборудования. | Доклад «Технология прокатки на стане Стеккеля» |  | Поиск информации в сети Интернет, изучение технической литературы. |  | Заслушивание сообщений |  | 2 |
| 16 |  | Возможные дефекты горячекатаных тонких листов. | Доклад «Способоы предупреждения дефектов» |  | Поиск информации в сети Интернет, изучение технической литературы. |  | Заслушивание сообщений |  | 4 |
| 17 |  | Исходный материал и его подготовка к прокатке. Непрерывные травильные агрегаты. | Конспект «Непрерывный травильный агрегат башенного типа» |  | Изучение учебной литературы по теме, доработка конспекта. |  | Проверка конспекта |  | 2 |

Рекомендуемая литература

- Константинов И.Л., Сидельников С.Б. Основы технических процессов обработки металлов давлением. – М.: Инфра-М, 2016. – 488 с.

- Константинов И.Л. Технология ковки и горячей объемной штамповки. - М.: ДРОФА, 2014. – 560 с.

- Теория и технология прокатного производства: учебное пособие./  Рудской А.И., Лунев В.А. Издательство: Наука, 2008. 527с.

- Полухин П.И. и др. Технология процессов обработки металлов давлением.-  М: Металлургия, 1988. 408 с.

- Зотов, В. Ф. Производство проката.- М.: Интермет Инжиниринг, 2000. 352 с.

- Смирнов В.К., Шилов В.А., Инатович Ю.В. Калибровка прокатных валков. Учебное пособие для вузов. — Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: Теплотехник, 2010. — 490 с.

- Бахтинов В.Б. Прокатное производство. Учебник для техникумов. — М.: Металлургия, 1987. — 488 с.

- Шевакин Ю.Ф., Чернышев В.Н., Шаталов Р.Л., Мочалов H.A. Обработка металлов давлением. М.: Интермет Инжиниринг, 2005. - 496 с.

Отечественные журналы:

«Сталь»

«Прокатное производство»

«Металлург»

Интернет – ресурсы:

- ТехЛит.ру Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы.http://www.tehlit.ru/;

- NeHudLit.RuНехудожественная библиотека http://nehudlit.ru/;

- Металлургический портал Metalspace.ru/.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица Кирхберга