Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Новокузнецкий техникум строительных технологий

и сферы обслуживания»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций

Специальность: 22.02.06 Сварочное производство

Данные методические указания предназначены для использования на практических занятиях и для самостоятельной работы обучающихся. При работе с ними обучающиеся имеют возможность закрепить знания, сформировать необходимые умения, общие и профессиональные компетенции, согласно требованиям программы профессионального модуля ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций.

Разработала: Ларичева Людмила Павловна, преподаватель дисциплин профессионального цикла.НТСТиСО.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	6

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ	7

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ	9

МДК 01.01 Технология сварочных работ	9

Практическая работа № 1	9

Практическая работа № 2	18

Практическая работа № 3	19

Практическая работа № 4	23

Практическая работа № 5	31

Практическая работа № 6	33

Практическая работа № 7	35

Практическая работа № 8	40

Практическая работа № 9	41

Практическая работа № 10	45

Практическая работа № 11	47

Практическая работа № 12	47

Практическая работа № 13	48

Практическая работа № 14	49

Практическая работа № 15	50

Практическая работа № 16	51

МДК 01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций	51

Практическая работа № 1	51

Практическая работа № 2	52

Практическая работа № 3	54

Практическая работа № 4	55

Практическая работа № 5	56

Практическая работа №6	57

Практическая работа №7	58

Практическая работа № 8	59

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	60

5. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ	61

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	62

ВВЕДЕНИЕ

Содержанием данного документа являются методические указания по выполнению практических работ по профессиональному модулю ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций», составленные на основании требований ФГОС СПО  по специальности 22.02.06 «Сварочное производство».

Методические указания предназначены для использования на практических занятиях и для самостоятельной работы обучающихся.

Освоение программы модуля предполагает практическое осмысление изученного теоретического учебного материала на практических занятиях, в процессе выполнения которых обучающиеся должны закрепить и углубить теоретические знания, приобрести необходимые умения, осваивать общие и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС СПО по указанной специальности.

Практические занятия рекомендуется проводить в следующей последовательности:

-вводная беседа и проверка готовности обучающихся к занятиям;

-выдача задания;

-самостоятельная работа студентов;

- подведение итогов занятия.

Приведенные вопросы для самоконтроля помогут обучающимся проверить степень усвоения изученного теоретического материала.

Продолжительность практических работ составляет 4-16 часов.

В данных методических указаниях, составленных в соответствии с программой профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций»,  представлены 24 практические работы.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. |
| ПК 1.2 | Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. |
| ПК 1.3 | Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. |
| ПК 1.4 | Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № темы | Наименование темы | № практической работ | Название работы | Количество часов на выполнение работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 01.01 Технология сварочных работ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах | ПР 1 | Чтение условных обозначений сварных швов на чертежах. | 4 |
|  |  | ПР 2 | Оценка свариваемости конструкционных сталей по химическому составу. | 6 |
| 1.2 | Электрическая дуга и её применение при сварке | ПР 3 | Выполнение расчета производительности расплавления и наплавки электродов. | 10 |
| 1.3 | Сварочные материалы для сварки плавлением | ПР 4 | Выполнение расшифровки условных обозначений электродов. | 6 |
|  |  | ПР 5 | Выполнение расшифровки условных обозначений сварочной проволоки. | 4 |
| 1.4 | Основы технологии ручной дуговой сварки | ПР 6 | Отработка выбора типа и марки электрода в зависимости от вида изделия. | 6 |
|  |  | ПР 7 | Отработка выбора режима ручной дуговой сварки в зависимости от вида изделия. | 4 |
| 1.5 | Основы технологии сварки под флюсом | ПР 8 | Отработка выбора марки и диаметра сварочной проволоки в зависимости от вида изделия. | 4 |
|  |  | ПР 9 | Отработка выбора режима сварки под флюсом в зависимости от вида изделия. | 6 |
| 1.6 | Основы технологии дуговой сварки в защитных газах | ПР 10 | Отработка выбора режима сварки в защитных газах в зависимости от вида изделия. | 10 |
| 1.7 | Основы технологии дуговой и электрошлаковой наплавки | ПР 11 | Выполнение расчёта химического состава наплавленного металла, определение структуры наплавленного металла с помощью эквивалентов Ni и Cr, установление твёрдости наплавленного металла в зависимости от структуры. | 6 |
|  |  | ПР 12 | Исследование структуры металла, наплавленного разными способами, на готовых образцах с паспортами. | 4 |
| 1.8 | Основы технологии сварки сталей и чугуна | ПР 13 | Отработка выбора сварочных материалов для сварки сталей. | 4 |
|  |  | ПР 14 | Отработка выбора сварочных материалов для сварки чугунов. | 6 |
| 1.9 | Основы технологии сварки цветных металлов и сплавов | ПР 15 | Отработка выбора сварочных материалов для сварки цветных металлов и сплавов. | 10 |
| 1.10 | Производство сварных конструкций | ПР 16 | Чтение маршрутных и операционных карт. | 15 |
| Всего по МДК 01.01 |  |  |  | 105 |
| МДК 01.02. Основное оборудование для производства сварных конструкций |  |  |  |  |
| 2.1 | Источники питания для дуговой сварки | ПР 1 | Изучение устройства сварочных трансформаторов. | 12 |
|  |  | ПР 2 | Изучение устройства сварочных выпрямителей. | 14 |
|  |  | ПР 3 | Изучение устройства сварочных преобразователей. | 12 |
|  |  | ПР 4 | Изучение устройства балластного реостата. | 12 |
| 2.2 | Оборудование для ручной дуговой и механизированной сварки | ПР 5 | Разбор функциональных и принципиальных схем электрооборудования сварочных тракторов. | 16 |
|  |  | ПР 6 | Разбор кинематических схем сварочных тракторов. | 14 |
|  |  | ПР 7 | Разбор функциональных и принципиальных схем электрооборудования сварочных шланговых полуавтоматов. | 14 |
|  |  | ПР 8 | Разбор кинематических схем подающих механизмов сварочных шланговых полуавтоматов. | 11 |
| Итого по МДК 01.02 |  |  |  | 105 |
| Всего по модулю |  |  |  | 210 |

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

МДК 01.01 Технология сварочных работ

Практическая работа № 1

Количество часов: 4.

Тема: Чтение условных обозначений сварных швов на чертежах.

Цель: Формирование и развитие умения читать условные обозначения сварных швов на чертежах.

Обеспечивающие средства: плакаты, учебники.

Задание

1. Прочитайте (расшифруйте) условные обозначения сварных швов, пользуясь  ГОСТами.

2. Заполните таблицу «Условные обозначения швов сварных соединений». Если какая-либо характеристика сварного шва в его условном обозначении не указана, то поставьте прочерк в соответствующей ячейке таблицы.

Краткие теоретические сведения

Изображения и обозначения швов сварных соединений на чертежах сварных изделий должны соответствовать Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Независимо от вида сварки видимый шов сварного соединения условно изображают сплошной основной линией, а невидимый – штриховой. Шов отмечают линией-выноской, заканчивающейся односторонней стрелкой. Условное обозначение видимого сварного шва проставляется над полкой линии – выноски, а невидимого шва – под полкой.

Структура условного обозначения стандартного сварного шва или сварной точки показана на рис. 1.

Знаки «дефис»

1

7

6

5

4

3

2

Рис.1.

1 – место расположения вспомогательных знаков шва по замкнутой линии и монтажного шва;

2 – обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений;

3 – буквенно-цифровое обозначение шва по стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений;

4 – условное обозначение способа сварки по стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений (допускается не указывать);

5 – знак            и катет шва по стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений;

6 – а) для прерывистого шва – длина провариваемого участка, знак     или

и шаг;

б) для одиночной сварной точки – расчётный диаметр точки;

в) для шва контактной точечной сварки или электрозаклёпочного – расчётный диаметр точки или заклёпки, знак      или       и шаг;

г) для шва контактной шовной сварки – расчётная ширина шва;

д) для прерывистого шва контактной шовной сварки – расчётная ширина шва, знак умножения, длина провариваемого участка, знак     и шаг;

7 – вспомогательные знаки.

Перечислим основные стандарты на виды и конструктивные элементы швов сварных соединений для различных видов сварки:

ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные»;

ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные»;

ГОСТ 11533-75 «Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами»;

ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами»;

ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные»;

ГОСТ 14776-79 «Дуговая сварка. Соединения точечные»;

ГОСТ 14806-80 «Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в защитных газах»;

ГОСТ 15164-78* «Электрошлаковая сварка. Соединения сварные»;

ГОСТ 15878-79 «Контактная сварка. Соединения сварные»;

ГОСТ 23518-79 «Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами»;

ГОСТ 27580-88 «Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами».

Этими стандартами в зависимости от толщины металла устанавливается форма поперечного сечения сварных швов и размеры конструктивных элементов подготовленных кромок и выполненных швов.

Швам присваивают условные буквенно-цифровые обозначения. Буквенная часть указывает на вид сварного соединения:

С – стыковое;

У – угловое;

Т – тавровое;

Н – нахлёсточное.

Цифровая часть указывает на порядковый номер типа шва в конкретном стандарте.

Приняты следующие условные обозначения основных способов сварки:

Р – ручная дуговая (штучным электродом);

ЭЛ – электронно-лучевая;

Ф – дуговая под флюсом;

ПЛ – плазменная и микроплазменная;

УП – в активном газе (или смеси активного и инертного газов) плавящимся электродом;

ИП – в инертном газе плавящимся электродом;

ИН – в инертном газе неплавящимся электродом;

К – контактная;

Ш – электрошлаковая;

Г – газовая.

Дополнительными буквенными обозначениями может конкретизироваться способ сварки:

Для обозначения сварных швов используют также вспомогательные знаки (табл.1).

Таблица 1 - Вспомогательные знаки для условного обозначения сварных швов

| Вспомогательный знак | Значение вспомогательного знака | Расположение вспомогательного знака относительно линии-выноски для швов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с лицевой стороны | с оборотной стороны |
|  | Выпуклость шва снять |  |  |
|  | Наплывы и неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу |  |  |
|  | Шов выполнить при монтаже изделия |  |  |
|  | Прерывистый или точечный цепной шов |  |  |
|  | Прерывистый или точечный шахматный шов |  |  |
|  | Шов по замкнутой линии |  |  |
|  | Шов по незамкнутой линии |  |  |

Примечание:

1. За лицевую сторону одностороннего шва сварного соединения принимают сторону, с которой производят сварку.

2. За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с несимметрично подготовленными кромками принимают сторону, с которой производят сварку основного шва.

3. За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с симметрично подготовленными кромками может быть принята любая сторона.

Обозначение шероховатости механически обработанной поверхности шва наносят на полке  или под полкой линии-выноски после условного обозначения шва.

В зависимости от характера сварные швы могут быть:

-односторонними;

-двустронними;

-прерывистыми;

-с шахматным расположением провариваемых участков;

-цепным расположением провариваемых участков.

В таблице 2 приведены примеры условных обозначений сварных швов.

### Таблица 2 - Примеры условных обозначений швов сварных соединений

| Характеристика шва | Форма поперечного сечения шва | Условное обозначение шва, изображённого на чертеже |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с лицевой стороны | с оборотной стороны |
| Шов стыкового соединения с криволинейным скосом одной кромки, двусторонний, выполняемый дуговой ручной сваркой при монтаже изделия. Усиление снято с обеих сторон. Параметр шероховатости шва: - с лицевой стороны - Rz 20 мкм; - с оборотной стороны Rz 80 мкм |  |  |  |
| Шов углового соединения без скоса кромок, двусторонний, выполняемый автоматической сваркой под флюсом по замкнутой линии |  |  |  |
| Шов углового соединения со скосом кромок, выполненный электрошлаковой сваркой проволочным электродом. Катет шва 22 мм |  |  |  |
| Шов точечный соединения внахлестку, выполненный дуговой сваркой в инертном газе плавящимся электродом. Расчетный диаметр точки 9 мм. Шаг 100 мм. Расположение точек шахматное. Усиление должно быть снято. Параметр шероховатости обработанной поверхности Rz 40 мкм |  |  |  |
| Шов стыкового соединения без скоса кромок, односторонний, на остающейся подкладке, выполненный сваркой нагретым газом с присадкой |  |  |  |
| Одиночные сварные точки соединения внахлестку, выполненные дуговой сваркой под флюсом. Диаметр электрозаклепки-11мм. Усиление должно быть снято. Параметр шероховатости обработанной поверхности Rz 80 мкм. |  |  | ____ |
| Шов таврового соединения без скоса кромок, двусторонний, прерывистый с шахматным расположением, выполняемый дуговой ручной сваркой в защитных газах неплавящимся металлический электродом по замкнутой линии. Катет шва 6 мм. Длина провариваемого участка 50 мм. Шаг 100 мм. |  |  |  |
| Одиночные сварные точки соединения внахлестку, выполняемые контактной точечной сваркой. Расчетный диаметр точки 5 мм. |  |  |  |
| Шов соединения внахлестку прерывистый, выполняемый контактной шовной сваркой. Ширина шва 6 мм. Длина провариваемого участка 50 мм. Шаг 100 мм. |  |  |  |
| Шов соединения внахлестку без скоса кромок, односторонний, выполняемый дуговой полуавтоматической сваркой в защитных газах плавящимся электродом. Шов по незамкнутой линии. Катет шва 5 мм. |  |  |  |

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Таблица «Условные обозначения швов сварных соединений».

4. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что называется сварным швом?

2. Перечислите основные виды сварных соединений.

3. Как отмечают сварной шов на чертежах сварных изделий?

Таблица - Условные обозначения швов сварных соединений

| № | Условное обозначение | Вид сварки | Тип сварного соединения | Форма подготовленных кромок | Характер сварного шва | Форма поперечного сечения сварного шва (схема) | Катет шва, мм | Длина провариваемого участка, мм | Шаг, мм | Операция, которая выполняется в соответствии со вспомогательным знаком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 5264-80-С16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГОСТ 5264-80-С21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГОСТ 5264-80-У9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГОСТ 5264-80-Т1-ПЛ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГОСТ 14771-76-Т4-УП-6-50150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГОСТ 14776-79-Н1-ИП-9100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Практическая работа № 2

Количество часов: 6.

Тема: Оценка свариваемости конструкционных сталей по химическому составу.

Цель: Формирование и развитие умения оценивать свариваемость конструкционных сталей по их химическому составу.

Обеспечивающие средства: плакаты, учебники, марочник сталей.

Задание

Оценить свариваемость сталей следующих марок: Ст0, ВСт3сп, ВСт6пс, 50, 05кп, 09Г2С, 18Г2С, 10ХСНД, 12ХН3А, Н12К12М10ТЮ.

Краткие теоретические сведения

Показателем, характеризующим свариваемость при предварительной оценке последней, чаще всего используют углеродный эквивалент:

Сэ = С +Mn/6 + Si/24 + Сr/5 + Ni/40 + Cu/13 + V/14 + Р/2,

где С, Mn, Si, Cr, Ni, Си, V, Р - массовые доли углерода, марганца, кремния, хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора, %. Эту зависимость в ГОСТ 27772 - 88 рекомендуют для оценки свариваемости проката для строительных конструкций.

Ниже в таблице приведена классификация сталей по свариваемости в соответствии с величиной Сэ и меры по предотвращению или уменьшению вероятности появления трещин.

Таблица - Классификация сталей по свариваемости

| Группа сталей | Свариваемость | Эквивалент Сэ, % | Технологические меры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подогрев |  | термообработка |  |
|  |  |  | перед сваркой | во время сварки | перед сваркой | после сварки |
| 1 | Хорошая | < 0,2 | - | - | - | Желательна |
| 2 | Удовлетворит. | 0,2 - 0,35 | Необходим | - | Желательна | Необходима |
| 3 | Ограниченная | 0,35 - 0,45 | Необходим | Желателен | Необходима | Необходима |
| 4 | Плохая | > 0,45 | Необходим | Необходим | Необходима | Необходима |

Порядок выполнения работы

1. Выполнить задание:

-по марочнику сталей определить их химический состав и заполнить таблицу 1;

Таблица 1 – Химический состав сталей

| Марка стали | Содержание элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углерод | Марганец | Кремний | Хром | Никель | Медь | Ванадий | Фосфор |
| Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСт3сп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

-подсчитать для стали каждой марки углеродный эквивалент;

-дать оценку свариваемости стали каждой марки;

-назначить технологические меры повышения свариваемости;

-заполнить таблицу 2, форма которой приведена ниже.

Таблица 2 – Оценка свариваемости сталей и технологические меры повышения свариваемости

| Марка стали | Группа сталей | Сваривае- мость | Эквивалент Сэ, % | Технологические меры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подогрев |  | термообработка |  |
|  |  |  |  | перед сваркой | во время сварки | перед сваркой | после сварки |
| Ст0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСт3сп |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

2. Составить отчет.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Содержание отчета

1. Тема работы.

2. Цель.

3. Задание.

4. Результаты оценки свариваемости (таблицы 1 и 2).

5. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что понимают под свариваемостью?

2. Как можно предварительно, не проводя испытаний, оценить свариваемость?

Практическая работа № 3

Количество часов: 10.

Тема: Выполнение расчета производительности расплавления .и наплавки электродов.

Цель: Определить величину коэффициентов расплавления и наплавки при ручной дуговой сварке.

Обеспечивающие средства:  электроды, щиток, металлическая пластина, весы, штангенциркуль.

Краткие теоретические сведения

В процессе ручной дуговой сварки происходят процессы расплавления электродного металла, перенос и наплавка его на поверхность свариваемой или наплавляемой детали. Перенос металла может происходить либо дискретно каплями, либо непрерывной струей. Капельный перенос металла наблюдается при малой плотности тока, струйный – при больших значениях сварочного тока и малом диаметре электродной проволоки.

Основными величинами, характеризующими процесс сварки и наплавки, являются:

- коэффициент расплавления металла Р,

- коэффициент наплавки Н,

- производительность расплавления электродов ПР,

- производительность наплавки ПН,

- коэффициент потерь .

Коэффициент расплавления металла Р показывает, какое количество электродного металла расплавляется в единицу времени на один ампер сварочного тока, и определяется формулой

Р,=GР / (I t ), г/(Ач) ,……………………………….(1)

где GР – масса расплавленного за время t электродного металла, г;

I – величина сварочного тока, А;

t – время горения дуги, ч.

Коэффициент расплавления зависит от материала электрода, состава его покрытия, рода, полярности и плотности тока. Кроме того, в процессе сварки электрод нагревается, что тоже сказывается на интенсивности расплавления электродного метала. До начала сварки электрод имеет комнатную температуру, к концу сварки он может нагреться до 500600 С, если в его покрытии нет органических веществ и не выше 250 С, если есть. Для стальных электродов коэффициент расплавления обычно равен от 7 до 22 г/(Ач).

Производительностью расплавления электродов называют массу расплавленного сварочной дугой электродного металла в единицу времени. Производительность расплавления электродов ПР зависит от количества тепла, сообщенному электроду и определяется по формуле

ПР=РI, г/ч……………………………………….. (2)

где Р коэффициент расплавления металла, г/(Ач).

I – величина сварочного тока, А;

Чем больше ток, тем выше производительность расплавления металла.

Для оценки процесса наплавки применяется коэффициент наплавки Н, определяемый по формуле

Н= GН/ ((I t ), г/(Ач), ………………………………..(3)

где GН – масса наплавленного электродного металла за время t, г;

I – величина сварочного тока, А;

t – время горения дуги, ч.

Значение коэффициента наплавки Н меньше коэффициента расплавления Р на 1..5 г/(Ач) и обычно составляет 6..18 г/(Ач).

Здесь разность GН -GР есть количество металла, которое «теряется» вследствие разбрызгивания, окисления, испарения (угар) за время горения дуги.

Коэффициент потерь зависит от состава электрода и его покрытия, от режима сварки и вида сварного соединения. Так, например, коэффициент потерь возрастает при увеличении плотности тока и длины дуги. Обычно значение  лежит в интервале

от 1 до 3% при сварки под флюсом;

от 3 до 6% при сварке в защитных газах;

от5 до 10% при сварке толстопокрытыми электродами;

от 10 до 20% при сварке тонкопокрытыми электродами.

При значениях больше 20% коэффициента потерь сварку электродами применять нецелесообразно.

Коэффициенты расплавления и наплавки используются для определения расхода электродов и нормирования времени сварки.

Задание:

Задание выполняется по вариантам, назначенным преподавателем. В таблице 1 даны известные условия задачи. Определить неизвестный параметр.

Таблица 1 - Задача

| № Вар. | Коэф. наплавки Н, г/(Ач) | Сварочный ток I, А | Кол-во наплавл мет, Gн, г | Время сварки, час | Произв-ть наплавки, Пн, г/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 160 | - | - | ? |
| 2 | 12 | 300 | ? | 2 | - |
| 3 | ? | 120 | 400 | 0,3 | - |
| 4 | 14 | ? | - | - | 2300 |
| 5 | - | - | 600 | ? | 3000 |
| 6 | 8 | ? | 1440 | 1,5 | - |
| 7 | 6 | 140 | - | - | ? |
| 8 | 18 | 400 | ? | 0,4 | - |
| 9 | ? | 600 | 13000 | 1,6 | - |
| 10 | 16 | ? | - | - | 5600 |
| 11 | - | - | 10000 | ? | 800 |
| 12 | 7 | ? | 5300 | 3 | - |

Эксперимент выполняется в лаборатории на сварочном посту, оборудованном вытяжкой, с применением индивидуальных средств защиты: сварочный щиток, брезентовый фартук, рукавицы.

Каждый опыт выполняется не менее трех раз с последующим усреднением рассчитываемых величин.

Порядок выполнения работы:

- Взять из пачки два сварочных электрода одного диаметра.

- Снять с одного из электродов покрытие (обмазку). Измерить его длину и вес. Определить погонную массу электродного стержня г/мм.

- Измерить длину электрода с покрытием перед наплавкой.

- Взвесить металлическую пластину перед наплавкой.

- Установить величину сварочного тока в зависимости от диаметра электрода:

- Произвести наплавку электродного металла на пластину, засекая время горения дуги.

- После наплавки зачистить пластину от шлака и металлических брызг. Взвесить пластину наплавки.

- Измерить оставшуюся длину электрода после наплавки.

- Полученные данные занести в таблицу.

- Провести эксперимент (п.п. 1-9) для других значений:

- диаметра электрода,

- марки электрода,

- силы сварочного тока.

  Вычислить коэффициенты расплавления, наплавки, потерь. Занести данные в таблицу.

  Определить производительность расплавления металла и наплавки. Данные занести в таблицу.

  Исследовать влияние условий сварки (перечисленных в п.12) на коэффициенты расплавления, наплавки и потерь.

  Построить в одной системе координат графическую зависимость параметров Р , Н,  от силы сварочного тока.

  По результатам расчетов сделать вывод о влиянии условий сварки на коэффициенты расплавления, наплавки и потерь.

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Необходимый теоретический раздел с определениями и формулами для вычислений заданных величин; решением задач по варианту, заданному преподавателем; методика проведения эксперимента и его результаты, оформленные в виде таблиц и графиков; вывод по проделанной работе.

| Характеристики электрода |  |  |  |  | Вес пластины, г |  | Вес электродного металла, г |  | Производительность |  | Коэффициенты, г/(Ач) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марка | вес 1мм, г | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметр | до наплавки | после наплавки | до наплавки | после наплавки | расплавленного GР | наплавленного GН | расплавления ПР | наплавки ПН | расплавления Р | наплавки Н | потерь |

Контрольные вопросы

- Остается ли постоянным коэффициент наплавки Н для различных марок электродов при прочих равных условиях? Если нет, то чем это вызвано?

- Как изменяется коэффициент расплавления Р в зависимости от величины сварочного тока?

- С какой целью при определении коэффициента наплавки Н поверхность наплавленной пластины очищают от металлических брызг, образовавшихся при расплавлении электрода?

- Как влияет величина сварочного тока на коэффициенты наплавки Н и потерь ?

- Как изменяется коэффициент потерь в зависимости от длины дуги?

Практическая работа № 4

Количество часов:6.

Тема: Выполнение расшифровки условных обозначений электродов.

Цель: Формирование и развитие умений расшифровывать условные обозначения электродов.

Обеспечивающие средства: плакаты, учебники.

Задание

1. Прочитайте (расшифруйте) условные обозначения электродов. Заполните таблицу «Электроды для ручной дуговой сварки сталей».

Краткие теоретические сведения

Стальные покрытые электроды классифицируют по нескольким признакам (рис.1).

1. По назначению:

У – для сварки углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности до 60 кгс/мм2 (600 МПа);

Л – для сварки легированных конструкционных сталей с пределом прочности свыше 60 кгс/мм2 (600 МПа);

Т – для сварки легированных теплоустойчивых сталей;

В – для сварки высоколегированных сталей;

Н – для наплавки поверхностных слоёв с особыми свойствами.

2. В зависимости от точности изготовления электродов, состояния поверхности покрытия, содержания серы и фосфора электроды делят на группы 1, 2 и 3.

3. На типы электроды подразделяют по следующим ГОСТам.

а) ГОСТ 9467-75 (23 типа)

- 14 типов - для сварки конструкционных сталей: Э38, Э42, Э42А, Э60, Э100 и др.

Буква Э означает «электрод», а число после Э – предел прочности металла шва или наплавленного металла в кгс/мм2. Буква А означает, что электрод данного типа обеспечивает получение металла шва повышенной пластичности и ударной вязкости и предназначен для сварки ответственных конструкций, которые испытывают ударные и знакопеременные нагрузки.

Рис.1. Классификация электродов

- 9 типов – для сварки легированных теплоустойчивых сталей: Э09М, Э09Х1МФ и др.

Цифры и буквы после Э показывают, для сварки стали какого состава предназначен электрод  (по сути, это марки свариваемой стали).

б) ГОСТ 10052-75 (49 типов) – для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами: Э12Х13, Э04Х20Н9 и др.

в) ГОСТ 10051-75 (44 типа) – для ручной дуговой наплавки поверхностных слоёв с особыми свойствами: Э15Г5, Э30В8Х3 и др.

4. По толщине покрытия – в зависимости от отношения D/d, где D – диаметр электрода с покрытием, d – диаметр стержня электрода:

М – с тонким покрытием (D/d≤1,2);

С – со средним покрытием (1,2<D/d≤1,45);

Д – с толстым покрытием (1,45 <D/d≤1,80);

Г – с особо толстым покрытием (D/d>1,80).

5. По видам покрытия:

А – с кислым покрытием;

Б – с основным покрытием;

Ц – с целлюлозным покрытием;

Р – с рутиловым покрытием;

П – с покрытием прочих видов.

Если покрытие смешанное, то используется двойное обозначение. Если в покрытии более 20% железного порошка, то к обозначению вида покрытия добавляют букву Ж.

6. По допустимым пространственным положениям при сварке и наплавке:

1 – для всех положений;

2 – для всех, кроме вертикального сверху вниз;

3 – для нижнего, горизонтального и вертикального снизу вверх;

4 – для нижнего и «в лодочку».

7. По роду тока, по полярности постоянного тока и по напряжению холостого хода источника переменного тока (по питанию дуги):

| Обозначение | Рекомендуемая полярность постоянного тока | Напряжение холостого хода источника питания переменного тока, В |
| --- | --- | --- |
| 0 | Обратная | - |
| 1 | Любая | 50±5 |
| 2 | Прямая |  |
| 3 | Обратная |  |
| 4 | Любая | 70±10 |
| 5 | Прямая |  |
| 6 | Обратная |  |
| 7 | Любая | 90±5 |
| 8 | Прямая |  |
| 9 | Обратная |  |

Условное обозначение стальных покрытых электродов для сварки и наплавки стали по ГОСТ 9466-75 имеет следующий вид.

Группа по качеству изготовления

1

2         выше качество

3

Назначение:

У-для конструкционных сталей с σb‹600МПа

Л-для легированных конструкционных сталей с σb›600МПа

Т-для теплоустойчивых легированных сталей

В-для высоколегированных сталей

Н-для наплавки

Диаметр, мм

Марка

ГОСТ на маркировку

ГОСТ на электроды данного типа

или ТУ на марку электродов

Толщина покрытия

Тип

Э46А – УОНИ-13/45 – 4,0 – УД2

ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467 – 75

Е 43 2(5) – Б10

Допустимые пространственные положения

1-все положения

2-кроме вертикального сверху вниз

3-кроме вертикального сверху вниз и потолочного

4-тольконижнее

Индексы характеристик металла шва

Питание дуги

Вид покрытия

А-кислое

Б-основное

Р-рутиловое

Ц-целлюлозное

П-прочие

Ж-в покрытии свыше 20% железного порошка

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Задание.

4. Таблица «Электроды для ручной дуговой сварки сталей».

5. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что обозначают буквы и цифры в обозначениях типов электродов?

2. Какая разница между типом и маркой электрода?

3. Перечислите виды покрытий электродов.

4. Какими буквами обозначают кислое, основное, целлюлозное и рутиловое покрытия?

5. Какие покрытия электродов называются особо толстыми?

Таблица  – Электроды для ручной дуговой сварки сталей

| № | Условное обозначение | Тип | Марка | Диаметр, мм | Назначение | Толщина покрытия | Группа по качеству изготовления | Индексы характеристик металла шва | Вид покрытия | Допустимые пространственные положения | Питание дуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей по ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Э42-АНО-5 4,0-УД2 Е 41 3 РЖ21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Э46-АНО-4-3,0-УД2 Е 43 2(3) –Р21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Э46-МР-3-4,0-УД2 Е 43 1(3) – РБ23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Э55-УОНИ-13/55У-6,0-УД3 Е 51 3-Б26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Э-09МХ-ОЗС-11-4,0-ТД3 Е-03-РБ23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды для сварки коррозионностойких сталей по ГОСТ 10052-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Э-02Х21Н10Г2-ОЗЛ-22- 3,0-ВД Е-2006-П10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Э-08Х20Н9Г2Б-ЦЛ-11-2,5-ВД2 Е-2005-Б20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Э-02Х20Н14Г2М2-ОЗЛ-20-4,0-ВД3 Е-2001-П10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Э-09Х19Н10Г2М2Б-НЖ-13-3,0-ВС2 Е-2005-Б20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Э-04Х20Н9-ОЗЛ-14А-3,0-ВД1 Е-2006-Р20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Практическая работа № 5

Количество часов: 4.

Тема: Выполнение расшифровки условных обозначений сварочной проволоки.

Цель: формирование и развитие умения расшифровывать (читать) условные обозначения сварочной проволоки.

Обеспечивающие средства: плакаты, учебники.

Краткие теоретические сведения

Стальная холоднотянутая проволока для дуговой сварки выпускается по ГОСТ 2246-70, который предусматривает 77 марок, разделённых по химическому составу на три группы:

-низкоуглеродистые;

-легированные с суммарным содержанием легирующих элементов 2,5-10%;

-высоколегированные с суммарным содержанием легирующих элементов более 10%.

Условные обозначения марок сварочной проволоки состоят из индекса Св (сварочная) и следующих за ним букв и цифр. Цифры после индекса обозначают содержание углерода в сотых долях процента. Последующие буквы указывают содержание в проволоке легирующих элементов, обозначаемы следующим образом:

Ю – алюминий,

А – азот (только в высоколегированных сталях),

Р – бор,

Ф – ванадий,

В – вольфрам,

С – кремний,

К – кобальт,

Г – марганец,

Д – медь,

М – молибден,

Н – никель,

Б – ниобий,

Е – селен,

Т – титан,

П – фосфор,

Х – хром,

Ц – цирконий,

Ч – редкоземельные металлы.

Цифры после букв Г, Х, Н и С указывают среднее содержание элемента в процентах. Отсутствие цифр означает, что содержание данного элемента менее 1%. При отсутствии цифр около букв Т, Ц, Ф и П содержание соответствующих элементов не превышает десятых долей процента ( до 0,2%), около букв Д и М – содержание меди и молибдена не превышает 0,5%.

Буквы А и Б обозначают содержание азота и ниобия в сотых долях процента ( азот – до 0,015%, ниобий – до 0,05%); буква Р – содержание бора в тысячных долях процента ( до 0,006% ).

Буква А в конце обозначений марок низкоуглеродистой проволоки указывает на повышенную степень чистоты металла (снижение содержания серы и фосфора). В проволоке Св-08АА сдвоенная буква А означает пониженное содержание серы и фосфора по сравнению с проволокой Св-08А.

Проволоку различают по назначению: для сварки ( наплавки ) и изготовления электродов ( условное обозначение – Э ), а также по состоянию поверхности: низкоуглеродистую и легированную проволоку выпускают неомедненной и омедненной ( условное обозначение – О ) для предохранения ее поверхности от коррозии.

Проволока может быть изготовлена из стали, выплавленной электрошлаковым ( Ш ) или вакуумно–дуговым ( ВД ) переплавом и в вакуумно – индукционных печах ( ВИ ).

Условное обозначение сварочной проволоки имеет следующую структуру:

6

5

4

3

2

1

-    -             -     -       -

1 – диаметр, мм;

2 – марка;

3 – способ выплавки стали, из которой изготовлена проволока;

4 – назначение;

5 – вид поверхности;

6 – обозначение стандарта.

Задание

1. Прочитайте (расшифруйте) условные обозначения сварочной проволоки, приведённые в таблице 1. Заполните таблицу 1.

Таблица 1 - Сварочная проволока (ГОСТ 2246-70)

| № | Условное обозначение | Диаметр, мм | Марка | Способ выплавки стали | Назначение | Вид поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 Св-10ГА |  |  |  |  |  |
| 2 | 12 Св-05Х19Н9Ф3С2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 Св-04Х19Н9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 Св-04Х19Н9-Э |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 Св-08АА |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,3 Св-05Х19Н9Ф3С2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 Св-08ХМФА |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,8 Св-08А |  |  |  |  |  |
| 9 | 2,5 Св-08ХГСМФА-ВИ-Э-О |  |  |  |  |  |

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Задание.

4. Таблица 1 «Сварочная проволока (ГОСТ 2246-70)».

5. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- На какие группы разделяют применяемые при сварке стальные сварочные проволоки?

- Какие элементы входят в состав некоторых сварочных проволок из углеродистых и легированных сталей?

- Что означает буква А в конце обозначений марок низкоуглеродистой проволоки?

- Что означает сдвоенная буква А в конце обозначений марок низкоуглеродистой проволоки?

- Как классифицируют проволоку по назначению?

- Как различают проволоку по состоянию поверхности?

- С какой целью омедняют проволоку?

Практическая работа № 6

Количество часов: 6.

Тема: Отработка навыков выбора типа и марки электрода в зависимости от вида изделия.

Цель: Формирование и развитие умения выбирать тип и марку электрода в зависимости от вида изделия.

Обеспечивающие средства: плакаты, учебники, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 10052-75, ГОСТ 10051-75, справочники по сварке, чертежи сварных изделий.

Краткие теоретические сведения

Выбор типа электрода

Металл шва или наплавленный металл должны иметь химический состав и механические свойства такие же, как и основной металл (или максимально близкие к ним). Чтобы выполнить это требование, необходимо, ориентируясь на химический состав и механические свойства основного металла и металла шва, выбрать тип электрода.

На типы электроды подразделяют по следующим ГОСТам.

● ГОСТ 9467-75 (23 типа)

- 14 типов - для сварки конструкционных сталей: Э38, Э42, Э42А, Э60, Э100 и др.

Буква Э означает «электрод», а число после Э – предел прочности металла шва или наплавленного металла в кгс/мм2. Буква А означает, что электрод данного типа обеспечивает получение металла шва повышенной пластичности и ударной вязкости и предназначен для сварки ответственных конструкций, которые испытывают ударные и знакопеременные нагрузки.

- 9 типов – для сварки легированных теплоустойчивых сталей: Э09М, Э09Х1МФ и др.

Цифры и буквы после Э показывают, для сварки стали какого состава предназначен электрод  (по сути, это марка свариваемой стали).

● ГОСТ 10052-75 (49 типов) – для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами: Э12Х13, Э04Х20Н9 и др.

● ГОСТ 10051-75 (44 типа) – для ручной дуговой наплавки поверхностных слоёв с особыми свойствами: Э15Г5, Э30В8Х3 и др.

Выбор марки электрода

К электродам определённого типа относятся электроды разных марок. Они отличаются друг от друга толщиной и видом покрытия, допустимыми пространственными положениями сварки или наплавки, родом применяемого при сварке или наплавке тока и т.д. Марки электродов разрабатываются заводами и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к электродам каждого типа.

Марку электрода выбирают, ориентируясь на требуемые характеристики электрода.

Задание

1. Выбрать тип и марку электрода для ручной дуговой сварки изделий из стали, марка которой указана на чертеже сварного изделия.

Задание выполняется по вариантам. Номер варианта назначается каждому студенту преподавателем.

Вариант 2

Сталь 37ХН3А

Вариант 2

Сталь 37ХН3А

Вариант 1

Сталь 08Х18Н10Т

Вариант 4

Сталь У8

Вариант 3

Сталь ВСт3

Порядок выполнения работы

1. Выполнить задание.

Алгоритм выполнения задания:

-перечертить в тетрадь наглядное изображение сварного изделия;

-установить номер ГОСТа, по которому следует определять тип электрода;

-по справочнику подобрать марки электродов соответствующего типа.

2. Составить отчет о практической работе.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Наглядное изображение сварного изделия.

4. Тип и марка электрода.

5. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что понимают под типом электрода?

2. Что означает буква «А» в условном обозначении типа электрода?

3. Какая разница между типом и маркой электрода?

Практическая работа № 7

Количество часов: 4.

Тема: Отработка выбора режима ручной дуговой сварки в зависимости от вида изделия.

Цель: Отработка алгоритма  выбора параметров режима ручной дуговой  сварки.

Обеспечивающие средства: плакаты, учебники, справочники по сварке.

Задание

Выбрать параметры режима ручной дуговой сварки изделий, показанных на чертежах.

Задание выполняется по вариантам. Номер варианта назначается студенту преподавателем.

Вариант 4

Сталь У8

Вариант 3

Сталь ВСт3

Вариант 2

Сталь 37ХН3А

Вариант 1

Сталь 08Х18Н10Т

Краткие теоретические сведения

Расчет режимов ручной дуговой сварки

Режимом сварки называют совокупность основных характеристик сварочного процесса, обеспечивающую получение сварных швов заданных размеров, формы и качества.

При ручной дуговой сварке основными параметрами режима являются:

- Диаметр электрода, dэл, мм.

- Сила сварочного тока, Iсв, А.

- Напряжение на дуге, Uд, В.

- Скорость сварки, Vсв, м/ч.

Дополнительными параметрами режима являются:

5. Род тока.

- Полярность тока (при постоянном токе).

Расчет режима сварки швов стыковых соединений

Швы стыковых соединений могут выполняться с разделкой и без разделки кромок по ГОСТ 5264-80.

Диаметр электрода при сварке швов стыковых соединений выбирают в зависимости от толщины свариваемых деталей.

При выборе диаметра электрода при сварке стыковых швов в нижнем положении следует руководствоваться данными таблицы 1.

Таблица 1 - Рекомендуемые диаметры электродов при сварке стыковых швов в нижнем положении, мм

| Толщина свариваемых деталей | Рекомендуемый диаметр электрода |
| --- | --- |
| 1,5 2,0 3,0 4 - 5 6 - 8 9 - 12 13 - 15 16 - 20 21 - 24 | 1,6 2,0 3,0 3 - 4 4,0 4 - 5 5,0 5 - 6 6 – 10 |

При сварке многослойных швов на металле толщиной 10 – 12 мм и более первый слой должен свариваться электродами на 1 мм меньше, чем указано в таблице 1, но не более 5 мм (чаще всего 4 мм), так как применение электродов больших диаметров не позволяет проникнуть в глубину разделки для провара корня шва.

При определении числа проходов следует учитывать, что сечение первого прохода не должно превышать 30-35 мм2 и может быть определено по формуле:

F1 = (6 – 8) · dэл, мм2,              (1)

а последующих проходов – по формуле:

Fс = (8 – 12) · dэл, мм2 ,               (2)

где F1 – площадь поперечного сечения первого прохода, мм2;

Fс – площадь поперечного сечения последующих проходов, мм2;

dэл – диаметр электрода, мм.

Для определения числа проходов и массы наплавленного металла требуется знать площадь сечения швов.

Площадь сечения швов представляет собой сумму площадей элементарных геометрических фигур, их составляющих. Тогда площадь сечения одностороннего стыкового шва выполненного без зазора можно определить по формуле:

F1 = 0,75 е · g , мм2 ,                          (3)

а при наличии зазора в соединении – по формуле:

(F1 + F2) = 0,75 е · g + S · в, мм2,           (4)

где е – ширина шва, мм; g – высота усиления шва, мм; S – толщина свариваемого металла, мм; в – величина зазора в стыке, мм.

Площадь сечения стыкового шва с V–образной разделкой и с подваркой корня шва (см. рис. 1) определяется как сумма геометрических фигур:

F   = F1 + F2 + F3 + 2F4,                         (5)

Рисунок.1. Геометрические элементы площади сечения стыкового шва:

где S – толщина металла, мм; h – глубина проплавления, мм; c – величина притупления, мм; e – ширина шва, мм; e1 – ширина подварки корня шва, мм; в – величина зазора, мм; g – высота усиления шва, мм; g1 – высота усиления подварки корня шва, мм; α – угол разделки кромок.

Глубина проплавления определяется по формуле:

h = (S - c), мм.                          (6)

Площадь сечения геометрических фигур (F1 + F2) определяют по формуле 4, F3 – по формуле 3, а площадь прямоугольных треугольников F4 определяют по формуле:

F4 = h · x/2, мм2 ,                   (7)

где x = h · tg α/2;

тогда:

F4 = (h2 ·tg α/2) /2, мм2,             (8)

Но рассматриваемая нами площадь V–образного шва состоит из двух прямоугольных треугольников, поэтому:

2F4 = h2 · tg α/2, мм2 .           (9)

Подставляя значения элементарных площадей в формулу (5), получим:

Fн = 0,75 · е · g +в · S + 0,75 e1 · g1 + h2 · tg α/2, мм2 .        (10)

При X–образной разделке площадь наплавленного металла подсчитывают отдельно для каждой стороны разделки.

Зная общую площадь поперечного сечения наплавленного металла (Fн), а также площадь поперечного сечения первого (F1) и каждого из последующих проходов шва (Fс), находят общее число проходов «n» по формуле:

n = (Fn-F1/Fс) + 1.                    (11)

Полученное число округляют до ближайшего целого.

Расчет сварочного тока при ручной дуговой сварке производится по диаметру электрода и допускаемой плотности тока по формуле:

Iсв = Fэл · j = (π · dэл2 / 4) · j , А,                    (12)

где π – 3,14;

j – допустимая плотность тока, А/мм2;

Fэл – площадь поперечного сечения электрода, мм2;

dэл – диаметр электрода, мм.

Сварочный ток определяется для сварки первого прохода и последующих проходов только при сварке многопроходных швов.

Допустимая плотность тока зависит от диаметра электрода и вида покрытия: чем больше диаметр электрода, тем меньше допустимая плотность тока, так как ухудшаются условия охлаждения (см. табл. 2).

Таблица 2 - Допустимая плотность тока в электроде при ручной дуговой сварке

| Вид покрытия | Диаметр стержня электрода, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 и более |
| Основное | 15,0-20,0 | 13,0-18,5 | 10,0-14,5 | 9,0-12,5 | 8,5-12,0 |
| Кислое, рутиловое | 14,0-20,0 | 13,5-19,0 | 11,5-15,0 | 10,0-13,5 | 9,5-12,5 |

Напряжение на дуге при ручной дуговой сварке изменяется в пределах 20-36 В и при проектировании технологических процессов ручной дуговой сварки не регламентируется.

Поэтому напряжение на дуге следует принять какое – то конкретное.

Скорость перемещения дуги (скорость сварки) следует определять по формуле:

Vсв = Lн · Iсв / γ · Fн · 100, м/ч,                               (13)

где Lн – коэффициент наплавки, г/А час; (см. табл. 3)

γ – плотность наплавленного металла за данный проход, г/см3 (7,8 г/см3 – для стали);

Iсв – сила сварочного тока, А;

Fн – площадь поперечного сечения наплавленного металла, мм2.

Скорость перемещения дуги (скорость сварки) определяют для первого прохода и последующих проходов только при сварке многопроходных швов. Результаты расчета режима сварки стыкового шва следует занести в табл. 3.

Таблица 3 - Режимы сварки стыкового шва и его размеры

| Сварка | Режимы сварки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dэл, мм | Iсв, А | Uд, В | Vсв, м/ч |
| Первого прохода |  |  |  |  |
| Последующих проходов |  |  |  |  |

Расчет режима сварки угловых швов

При сварке угловых швов диаметр электрода выбирается в зависимости от катета шва.

Примерное соотношение между диаметром электрода и катетом шва при сварке угловых швов приведено в табл. 4.

Таблица 4 - Рекомендации по выбору диаметра электрода при сварке угловых швов

| Катет шва, К, мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | 9-12 | 12-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемый диаметр электрода, dэл, мм | 1,6-2 | 2,5-3 | 3-4 | 4,0 | 4-5 | 5,0 | 5,0 |

При ручной дуговой сварке за один проход могут свариваться швы катетом не более 8 мм.

При больших катетах швов сварка производится за два и более проходов Максимальное сечение металла, наплавленного за один проход, не должно превышать 30 – 40 мм2 (Fmax = 30÷40 мм2).

Площадь поперечного сечения углового шва, которую необходимо знать при определении числа проходов, рассчитывают по формуле:

Fн = Kу ·К2 / 2 мм2 ,                       (14)

где Fн – площадь поперечного сечения наплавленного металла, мм2;

К – катет шва, мм;

Ку – коэффициент увеличения, который учитывает выпуклость шва и зазоры.

Для наиболее часто встречающихся угловых швов с катетом 2 – 20 мм, коэффициент Ку выбирают по табл. 5.

Таблица 5 - Рекомендации по выбору коэффициента увеличения, учитывающий выпуклость шва и зазоры

| Катет шва, К, мм | 2 | 3-4 | 4-5 | 6-8 | 9-12 | 12-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент увеличения (Ку) | 1,8 | 1,5 | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 1,10 |

Определив примерную площадь сечения углового шва и зная максимально возможную площадь сечения, получаемую за один проход, находят число проходов «n» по формуле:

n = Fn / (30-40).                                  (15)

Полученное дробное число округляют до ближайшего целого.

Силу сварочного тока определяют по формуле:

Iсв = (π · d2эл /4) · j,                        (16)

где π – 3,14;

dэл – диаметр электрода, мм;

j – допустимая плотность тока, А/мм2.

Плотность тока выбирается в пределах, рекомендуемых табл. 2.

Напряжение на дуге при ручной дуговой сварке изменяется в пределах 20 – 38 В. Следует принять какое - то конкретное.

Скорость сварки определяют по формуле:

Vсв = Lн · Iсв / γ · Fн ·100,  м/ч,              (17)

где Lн – коэффициент наплавки, г/А час;

γ – плотность наплавленного металла, г/см3 (7,8 г/см3 – для стали);

Fн – площадь поперечного сечения наплавленного металла углового шва, см2;

Iсв – сила сварочного тока, А.

Значения коэффициентов наплавки для различных марок электродов приведены в табл. 6.

Таблица 6 - Коэффициенты наплавки для различных марок электродов

| Марка электрода | Ток и полярность | Напряжение на дуге, В | Коэффициент наплавки, г/А·ч |
| --- | --- | --- | --- |
| УОНИИ 13/45 | Постоянный прямой полярности | 20 – 25 | 8,0 |
| УОНИИ 13/55 |  | 22 – 26 | 7,0 – 8,0 |
| ЦМ - 7 |  | 27 – 30 | 10,0 |
| АНО – 4С | Переменный | 32 - 34 | 8,0 – 8,3 |

Результаты расчетов режима сварки угловых швов следует занести в табл. 7.

Таблица 7 - Режимы сварки угловых швов

| Сварка | Режимы сварки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dэл, мм | Iсв, А | Uд, В | Vсв, м/ч |
| Первого прохода |  |  |  |  |
| Последующих проходов |  |  |  |  |

Практическая работа № 8

Количество часов: 4.

Тема: Отработка выбора марки и диаметра сварочной проволоки в зависимости от вида изделия.

Цель: Формирование и развитие умения выбирать марку и диаметр сварочной проволоки при сварке под флюсом в зависимости от вида изделия.

Обеспечивающие средства:

-эскизы сварных изделий;

-справочники по сварке;

-учебники;

-плакаты.

Задание:

-выбрать марку и диаметр сварочной проволоки для сварки под флюсом изделий из стали, марка которой указана на эскизе сварного изделия.

Задание выполняется по вариантам. Номер варианта назначается каждому студенту преподавателем.

Вариант 2

Сталь 37ХН3А

Вариант 2

Сталь 37ХН3А

Вариант 1

Сталь 08Х18Н10Т

Вариант 4

Сталь У8

Вариант 3

Сталь ВСт3

Порядок выполнения работы

1. Выполнить задание.

Алгоритм выполнения задания:

-перечертить в тетрадь наглядное изображение сварного изделия;

-установить номер ГОСТа, по которому следует определять марку сварочной проволоки;

-по справочнику подобрать марки электродной проволоки;

-по справочнику подобрать диаметры проволоки в зависимости от толщины свариваемых элементов.

2. Составить отчет о практической работе.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Наглядное изображение сварного изделия.

4.Марка и диаметр проволоки.

5. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- На какие группы разделяют применяемые при сварке стальные сварочные проволоки?

- Какие элементы могут входить в состав сварочной проволоки из углеродистых и легированных сталей?

- Что означает буква А в конце обозначений марок низкоуглеродистой проволоки?

- Что означает сдвоенная буква А в конце обозначений марок низкоуглеродистой проволоки?

- Как классифицируют проволоку по назначению?

- Как различают проволоку по состоянию поверхности?

- С какой целью омедняют проволоку?

Практическая работа № 9

Количество часов: 6.

Тема: Отработка выбора режима сварки в зависимости от вида изделия.

Цель: Формирование и развитие умения выбирать параметры режима сварки  под флюсом в зависимости от вида изделия

Обеспечивающие средства:

-эскизы сварных изделий;

-плакаты, учебники.

Краткие теоретические сведения

Режимы сварки под флюсом имеют основные и дополнительные параметры. К основным относят: ток, его род и полярность, напряжение дуги, диаметр электродной проволоки, скорость сварки. Дополнительные параметры режима - вылет электродной проволоки, состав и строение флюса (плотность, размеры частиц), положение изделия и электрода при сварке.

Параметры режима сварки зависят от толщины и свойств свариваемого металла и обычно приводятся в технических условиях на сварку конкретного изделия и корректируются при сварке опытных образцов. При отсутствии таких данных режимы подбирают экспериментально. Основным условием для успешного ведения процесса сварки является поддержание стабильного горения дуги . Для этого определенной силе сварочного тока должна соответствовать своя скорость подачи электродной проволоки . Скорость подачи должна повышаться с увеличением вылета электрода. При его постоянном вылете увеличение скорости подачи уменьшает напряжение дуги. При использовании легированных проволок, имеющих повышенное электросопротивление, скорость подачи должна возрастать.

Наибольшее влияние на форму и размеры шва оказывает сварочный ток. При его увеличении интенсивно повышаются глубина проплавления и высота усиления шва, а его ширина возрастает незначительно.

Повышение напряжения на дуге увеличивает ширину сварного шва, глубина проплавления практически не меняется , высота выпуклости снижается.

Влияние скорости сварки на глубину проплавления и ширину шва носит сложный характер . Сначала при увеличении скорости сварки давление дуги в се больше вытесняет жидкий металл, толщина прослойки жидкого металла под дугой уменьшается и глубина проплавления возрастает. При дальнейшем увеличении скорости сварки (>20 м/ч) заметно снижается погонная энергия и глубина проплавления начинает уменьшаться . Во всех случаях при увеличении скорости сварки ширина шва уменьшается . При скорости сварки >70...80 м/ч по обеим сторонам шва возможны несплавления с кромкой или подрезы. Если необходимо вести сварку на больших скоростях, применяют специальные методы (сварка трехфазной дугой , двухдуговая и др .).

Диаметр электродной проволоки заметно влияет на форму и размеры шва, особенно на глубину проплавления. Как видно из табл . 1, при отсутствии источников, обеспечиваюших необходимый сварочный ток, требуемая глубина проплавления может быть достигнута при уменьшении диаметра используемой электродной проволоки.

Таблица 1 - Глубина проплавления шва при различных диаметрах электродной проволоки и величинах сварочного тока (А) (сварка под флюсом)

| Глубина проплавления, мм | Диаметр электродной проволоки, мм | Сварочный ток , А |
| --- | --- | --- |
| 3 | 5 4 3 2 | 450 375 300 200 |
| 4 | 5 4 3 2 | 500 425 350 300 |
| 5 | 5 4 3 2 | 550 500 400 350 |
| 6 | 5 4 3 2 | 600 550 500 400 |
| 8 | 5 4 3 2 | 725 675 625 500 |
| 10 | 5 4 3 2 | 925 900 750 600 |
| 12 | 5 4 3 2 | 930 925 875 700 |

Род и полярность тока влияют на глубину провара . По сравнению с постоянным током прям ой полярности сварка н а постоянном токе обратной полярности на 40 ...50 %, а на переменном на 25.. .30 % увеличивает глубину проплавления. Изменение температуры изделия в пределах -60...+350оС практически не влияет на размеры и форму шва. При подогреве изделия до более высокой температуры возрастают глубина и особенно ширина шва.

Наклон электрода вдоль шва и положение детали также отражаются на форме шва. Обычно сварку выполняют вертикально рас положенным электродом, но в отдельных случаях она может проводиться с наклоном электрода углом вперед или углом назад . При сварке углом вперед жидкий металл подтекает под дугу, толщина его прослойки увеличивается , а глубина проплавления уменьшается. Сварка углом назад уменьшает прослойку, и проплавление возрастает. Сварка на подъем увеличивает глубину проплавления и вероятность прожога.

При сварке на спуск металл сварочной ванны, подтекая под дугу, уменьшает глубину проплавления, поэтому возможно образование несплавлений и шлаковых включений.

Состав флюса, его насыпная масса также изменяют форму и размеры шва. При увеличении насыпной массы флюса глубина проплавления возрастает, ширина шва уменьшается.

Режимы сварки под флюсом и техника сварки швов различных типов

Стыковые швы выполняют односторонней однопроходной сваркой, двусторонней одно- или многопроходной сваркой.

При односторонней сварке металла толщиной до 4...6 мм без разделки кромок зазор при сборке устанавливают минимальным.

Для металла толщиной 10...12 мм стыки собирают с зазором. Тонкие листы (до 10 мм) и цилиндрические конструкции соединяют на стальных подкладках толщиной 3...6 и шириной 30...50 мм, если они не запрещены по условиям работы конструкции.

Соединение "в замок" применяют в ответственных изделиях, при сборке толстостенных крупногабаритных изделий.

Одностороннюю сварку на флюсовой подушке применяют для сварки листовых конструкций и выполнения кольцевых швов как с разделкой , так и без разделки кромок с обязательным технологическим зазором (табл. 2).

Таблица 2 - Типовые режимы сварки сталей на флюсовой подушке

| Толщина металла, мм | Ширина зазора в стыке, мм | dэ | Iсв, А | Uд, В | Vсв, м/ч | Давление возд уха в шланге флюсовой подушки, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0... 1,0 | 1,6 | 120 | 24...28 | 43,5 | 80 |
| 3 | 0...1,5 | 2 | 275 ... 300 | 28...30 | 44,0 |  |
|  |  | 3 | 400 .. .425 | 25 ...28 | 70,0 |  |
| 5 | 0...2,5 | 2 | 425 .. .500 | 32.. .34 | 35,0 | 100... 150 |
|  |  | 4 | 575.. .625 | 28.. .30 | 46,0 | 108 |
| 8 | 0... 3,5 |  | 725 .. .775 | 30.. .36 | 34,0 | 100... 150 |

Для получения стабильной формы корневого валика одностороннюю сварку выполняют на медной или флюсомедной подкладке.

Сварка без подкладок возможна только при условии плотной и точной сборки стыка без зазоров и глубине провара ≤2/3 толщины металла.

Двусторонняя однопроходная сварка обеспечивает более высокое качество швов за счет уменьшения влияния изменения режимов сварки и точности сборки стыков.

Первый проход двустороннего шва выполняют на флюсовой подушке или на весу. Второй проход с обратной стороны осуществляют после зачистки кория шва первого прохода.

Режимы сварки первого слоя выбирают так, чтобы глубина провара не превышала половины толщины металла . Второй шов сваривают с проваром, равным 0,65...0,7 толщины основного металла (табл. 3).

Таблица 3 - Режимы механизированной сварки под флюсом двусторонних стыков швов без разделки кромок

| Толщина металла , мм | Зазор в стыке, мм | Iсв, А | Uд, В | Vсв, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3.. .4 | 700...750 | 34.. .36 | 30 |
| 20 | 4 ...5 | 850...900 | 36.. .40 | 27 |
| 24 |  | 900...950 | 38. ..42 | 25 |
| 30 | 6.. .7 | 950...1000 | 40. ..44 | 16 |
| 40 | 8.. .9 | 1100.. . 1200 |  | 12 |
| 50 | 10.. .11 | 1200.. . 1300 | 44 ...48 | 10 |

Многопроходные двусторонние швы применяют для стыковых соединений металла толщиной >20 мм с разделкой кромок. Число слоев определяется толщиной металла и режимом сварки.

При сварке первых двух слоев электрод должен быть направлен точно по оси разделки во избежание подрезов . Последующие слои сваривают со смешением электродов с оси так, чтобы каждый последующий слой перекрывал предыдущий на 1/3 ширины.

Задание:

-выбрать параметры режима сварки под флюсом изделий из стали, марка которой указана на эскизе сварного изделия

-результаты представить в идее таблицы 1, форма которой приведена ниже.

Таблица 1 – Параметры режима сварки под флюсом

| Эскиз сварного изделия | Параметр режима сварки | Значение параметра |
| --- | --- | --- |

Задание выполняется по вариантам. Номер варианта назначается каждому студенту преподавателем.

Вариант 4

Сталь У8

Вариант 3

Сталь ВСт3

Вариант 2

Сталь 37ХН3А

Вариант 1

Сталь 08Х18Н10Т

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Таблица 1.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Какие параметры режима сварки под флюсом относятся к основным?

2. Какие параметры режима сварки под флюсом относятся к дополнительным?

Практическая работа № 10

Количество часов: 10.

Тема: Отработка выбора режима сварки в защитных газах в зависимости от вида изделия.

Цель: Формирование и развитие умения выбирать параметры режима механизированной сварки  в защитных газах (в углекислом газе) в зависимости от вида изделия.

Обеспечивающие средства:

-эскизы сварных изделий;

-плакаты, учебники;

-справочник по сварке.

Задание:

-выбрать параметры режима механизированной сварки в углекислом газе изделий из стали, марка которой указана на эскизе сварного изделия

-результаты представить в идее таблицы 1, форма которой приведена ниже.

Таблица 1 – Параметры режима сварки под флюсом

| Эскиз сварного изделия | Параметр режима сварки | Значение параметра |
| --- | --- | --- |

Задание выполняется по вариантам. Номер варианта назначается каждому студенту преподавателем.

Вариант 4

Сталь У8

Вариант 3

Сталь ВСт3

Вариант 2

Сталь 37ХН3А

Вариант 1

Сталь 08Х18Н10Т

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Таблица 1.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Какие параметры режима механизированной сварки в углекислом газе относятся к основным?

2. Какие параметры режима механизированной сварки в углекислом газе относятся к дополнительным?

Практическая работа № 11

Количество часов: 6.

Тема: Выполнение расчёта химического состава наплавленного металла, определение структуры наплавленного металла с помощью эквивалентов Ni  и Cr, установление твёрдости наплавленного металла в зависимости от структуры.

Цель: Формирование умений определять показатели наплавленного слоя для конкретного изделия.

Обеспечивающие средства:

-диаграмма Шеффлера.

Задание:

-для конкретного изделия определить состав наплавленного слоя, структуру и твёрдость  наплавленного металла;

-результаты работы занести в таблицу, форма которой приведена ниже;

-письменно ответить на контрольные вопросы.

Таблица 1 – Показатели наплавленного слоя

| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

Отчёт должен содержать:

-название и цель работы;

-результаты работы в форме заполненной таблицы;

-ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Какие материалы используют для наплавки?

2. Назовите основные схемы процессов наплавки.

Практическая работа № 12

Количество часов: 4.

Тема: Исследование структуры металла, наплавленного разными способами, на готовых образцах с паспортами.

Цель: Установление закономерностей формирования структуры металла, наплавленного разными способами.

Обеспечивающие средства:

-микрошлифы образцов со слоями, наплавленными ручной дуговой наплавкой покрытыми электродами, под флюсом, в защитных газах;

-паспорта образцов;

-металлографический микроскоп.

Задание:

- схематически изобразить  микроструктуру образцов в таблице, приведённой ниже;

-проанализировать влияние способа наплавки на микроструктуру наплавленного металла;

-письменно ответить на контрольные вопросы.

Таблица 1 – Микроструктура металла, наплавленного различными способами

| № образца | Материал образца | Материал для наплавки | Способ наплавки | Схема микроструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Отчёт должен содержать:

-название и цель работы;

-результаты работы в виде заполненной таблицы;

-вывод о влиянии способа наплавки на микроструктуру наплавленного металла;

-ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Какие существуют схемы формирования наплавленного слоя?

2. При какой схеме формирования наплавленного слоя наплавляемый металл практически не разбавляется металлом детали?

Практическая работа № 13

Количество часов: 4.

Тема: Отработка выбора сварочных материалов для сварки сталей.

Цель: Развитие умений выбирать сварочные материалы для сварки различными способами сталей.

Обеспечивающие средства:

плакаты, учебники;

-справочник по сварке;

-компьютеры с выходом в Интернет.

Задание:

-в учебниках, справочнике и Интернет-источниках найти информацию о сварочных материалах для сварки сталей различными способами;

-результаты представить в виде таблицы 1, форма которой приведена ниже.

Таблица 1

| Способ сварки | Сварочные материалы |
| --- | --- |
| Ручная дуговая |  |
| Механизированная в защитных газах |  |
| Автоматическая в защитных газах |  |
| Механизированная под флюсом |  |
| Автоматическая под флюсом |  |
| Газовая |  |

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Таблица 1.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Какие сплавы называются сталями?

2.  Какие материалы называются сварочными?

Практическая работа № 14

Количество часов: 6.

Тема: Отработка выбора сварочных материалов для сварки чугунов.

Цель: Развитие умений выбирать сварочные материалы для сварки различными способами чугунов.

Обеспечивающие средства:

плакаты, учебники;

-справочник по сварке;

-компьютеры с выходом в Интернет.

Задание:

-в учебниках, справочнике и Интернет-источниках найти информацию о сварочных материалах для сварки чугунов различными способами;

-результаты представить в виде таблицы 1, форма которой приведена ниже.

Таблица 1

| Способ сварки | Сварочные материалы |
| --- | --- |
| Ручная дуговая |  |
| Механизированная в защитных газах |  |
| Автоматическая в защитных газах |  |
| Механизированная под флюсом |  |
| Автоматическая под флюсом |  |
| Газовая |  |

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Таблица 1.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Какие сплавы называются чугунами?

2.  Какие материалы называются сварочными?

Практическая работа № 15

Количество часов: 10.

Тема: Отработка выбора сварочных материалов для сварки цветных металлов и сплавов.

Цель: Развитие умений выбирать сварочные материалы для сварки различными способами чугунов.

Обеспечивающие средства:

-плакаты, учебники;

-справочник по сварке;

-компьютеры с выходом в Интернет.

Задание:

-в учебниках, справочнике и Интернет-источниках найти информацию о сварочных материалах для сварки различными способами цветных металлов и сплавов;

-результаты представить в виде таблицы 1, форма которой приведена ниже.

Таблица 1

| Способ сварки | Сварочные материалы |
| --- | --- |
| Медь и ее сплавы |  |
| Ручная дуговая |  |
| Механизированная в защитных газах |  |
| Автоматическая в защитных газах |  |
| Механизированная под флюсом |  |
| Автоматическая под флюсом |  |
| Газовая |  |
| Алюминий и его сплавы |  |
| Ручная дуговая |  |
| Механизированная в защитных газах |  |
| Автоматическая в защитных газах |  |
| Механизированная под флюсом |  |
| Автоматическая под флюсом |  |
| Газовая |  |
| Никель и его сплавы |  |
| Ручная дуговая |  |
| Механизированная в защитных газах |  |
| Автоматическая в защитных газах |  |
| Механизированная под флюсом |  |
| Автоматическая под флюсом |  |
| Газовая |  |
| Титан и его сплавы |  |
| Ручная дуговая |  |
| Механизированная в защитных газах |  |
| Автоматическая в защитных газах |  |
| Механизированная под флюсом |  |
| Автоматическая под флюсом |  |
| Газовая |  |

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Таблица 1.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.  Какие металлы и сплавы относятся к цветным?

Практическая работа № 16

Количество часов: 15.

Тема: Чтение маршрутных и операционных карт.

Цель: Развитие умений читать маршрутные и операционные карты производства сварных конструкций.

Обеспечивающие средства:

-ГОСТ 3.1122-84 Единая система технологической документации (ЕСТД). Формы и правила оформления документов специального назначения. Ведомости технологические.

Задание:

-изучить требования, предъявляемые к маршрутной карте;

-изучить требования, предъявляемые к операционной карте.

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Что такое маршрутная карта?

2. С какой целью разрабатываются маршрутные карты?

3. Как следует выполнять запись содержания операций в маршрутной карте?

4. Что такое операционная карата?

5. С какой целью разрабатываются операционные карты?

6. Как следует выполнять запись содержания операций в операционной карте?

МДК 01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций

Практическая работа № 1

Количество часов: 12.

Тема: Изучение устройства сварочных трансформаторов.

Цель: Приобрести навыки по исследованию характеристик сварочного трансформатора.

Обеспечивающие средства:

-сварочный трансформаторТД-500.

Задание:

-ознакомиться с конструкцией трансформатора ТД-500;

-изучить принцип действия трансформатора;

-изобразить внешнюю характеристику трансформатора при диапазоне больших и малых токов;

-записать технические данные трансформатора (номинальное напряжение, напряжение холостого хода, номинальный сварочный ток, пределы регулирования сварочного тока, мощность, массу, габаритные размеры).

Краткие теоретические сведения

Сварочный трансформатор ТД-500 предназначен для ручной дуговой и  механизированной сварки, резки и  наплавки металлов. Он представляет собой передвижной источник питания дуги, выполненный в однокорпусном исполнении с естественной вентиляцией. По способу регулирования сварочного тока он относится к трансформаторам с увеличенным магнитным рассеянием и раздвижными обмотками.

Трансформатор имеет магнитопровод, на обоих стержнях которого расположены по две катушки: одна с первичной обмоткой, а вторая — со вторичной обмоткой. Катушки первичной обмотки закреплены неподвижно в нижней части сердечника, а катушки вторичной обмотки перемещаются по стержню с помощью винтовой пары. Сварочный ток регулируют изменением расстояния между первичными и вторичными обмотками. При увеличении этого расстояния магнитный поток рассеяния возрастает, а сварочный ток уменьшается. Трансформаторы типа ТД имеют два диапазона сварочных токов: большие токи - при параллельных соединениях катушек первичной и вторичной обмоток, и малые токи — при последовательных  соединениях обмоток. При этом небольшая часть первичной обмотки отключается и этим повышают напряжение холостого хода, что обеспечивает устойчивое зажигание и горение дуги при малых токах.  Переключение   обмоток производится одновременно пакетным переключателем. В каждом диапазоне ток плавно регулируют, изменяя расстояние между катушками первичной и вторичной обмоток.

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Описание конструкции трансформатора.

4. Принцип действия трансформатора.

5. Внешнюю характеристику трансформатора при диапазоне больших и малых токов.

6. Технические данные трансформатора.

7. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Назначение сварочного трансформатора ТД-500.

- Что собой представляет сварочный трансформатора ТД-500?

- К какому виду трансформаторов по способу регулирования сварочного тока относится трансформатор ТД-500?

- Как производится регулирование сварочного тока в трансформаторе типа  ТД-500?

Практическая работа № 2

Количество часов: 14.

Тема: Изучение устройства сварочных выпрямителей.

Цель: Приобрести навыки по исследованию характеристик сварочного выпрямителя.

Обеспечивающие средства:

-сварочный выпрямитель ВД-306.

Задание:

-ознакомиться с конструкцией выпрямителя ВД-306;

-изучить принцип действия выпрямителя;

-изобразить принципиальную схему сварочного выпрямителя;

-охарактеризовать режимы работы сварочного выпрямителя;

-записать технические данные выпрямителя (номинальный сварочный ток,  номинальное рабочее напряжение, диапазон регулирования тока, к.п.д., первичная мощность, габариты, масса).

Краткие теоретические сведения

Сварочный выпрямитель это статический преобразователь энергии трехфазной сети переменного тока в энергию выпрямленного тока, которая используется для дуговой сварки. Выбор схемы выпрямителя зависит от области его применения.

Для ручной дуговой сварки штучными электродами обычно применяют сварочные выпрямители типа ВД (рис. 1). Основные узлы этих выпрямителей - это трехфазный сварочный трансформатор T1 и блок выпрямителей V1 ... V6. На магнитопроводе сварочного   трансформатора расположены первичная W1 и вторичная W2 обмотки на расстоянии   друг   от   друга,   что   обеспечивает   поток   рассеяния   Ф3, необходимый для создания падающей ВАХ. Выпрямительный блок V1 ... V6   собран    по    трехфазной    мостовой    схеме,    которая    обеспечивает незначительную пульсацию амплитуды выпрямленного тока и высокую стабильность значения тепловой энергии, вводимой в свариваемый металл.

В режиме холостого хода сварочная цепь разомкнута, UXX - 65...70 В.

В режиме нагрузки, когда горит дуга и идет формирование шва, сила тока при необходимости плавно регулируется за счет перемещения вторичных обмоток вдоль стержней магнитопровода трансформатора, для чего имеется механизм, рукоятка которого выведена на крышку кожуха выпрямителя.

В режиме короткого замыкания ток 1КЗ = (1,1... 1,3) 1Д, что достаточно для возбуждения дуги. Выпрямители ВД обладают хорошими техническими данными.

Рисунок 1- Принципиальная схема сварочного выпрямителя типа ВД

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Описание конструкции выпрямителя.

4. Принципиальная схема сварочного выпрямителя.

5. Режимы работы сварочного выпрямителя.

6. Технические данные сварочного выпрямителя.

7. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Какая должна быть вольтамперная характеристика у выпрямителей
типа ВД?

2. Что должна обеспечивать трехфазная мостовая схема выпрямительного блока?

3. За счет чего регулируется сварочный ток в режиме нагрузки?

Практическая работа № 3

Количество часов: 12.

Тема: Изучение устройства сварочных преобразователей.

Цель: Приобрести навыки по исследованию характеристик сварочного преобразователя.

Обеспечивающие средства:

-сварочный преобразователь ПСО- 500;

-генератор ГСО- 500.

Задание:

-ознакомиться с конструкцией сварочного преобразователя ПСО-500;

-изучить устройство и принцип действия сварочного генератора ГСО-500;

-изобразить принципиальную схему сварочного генератора;

-записать технические данные преобразователя (тип электродвигателя, мощность, частота вращения, кпд, габаритные размеры, масса).

Краткие теоретические сведения

Сварочный преобразователь типа ПСО-500 состоит из генератора ГСО-500 и трехфазного асинхронного электродвигателя АВ-72-4, смонтированных в едином корпусе на колесах для перемещения по строительной площадке. Преобразователь предназначен для ручной дуговой сварки, полуавтоматической шланговой и автоматической сварки под флюсом. Грубое регулирование сварочного тока производят переключением секционированной последовательной обмотки генератора. Для этого на клеммовую доску генератора выведены один отрицательный и два положительных контакта. Если необходим сварочный ток в пределах 120 - 350 А, то сварочные провода присоединяют к отрицательному и среднему положительному контактам. При работе на токах 350 - 600 А сварочные провода присоединяют к отрицательному и крайнему положительному контактам. Плавно регулируют сварочный ток реостатом, включенным в цепь обмотки независимого возбуждения. Реостат расположен на корпусе машины и имеет маховик с токоуказателем. Шкала имеет два ряда цифр, соответствующих подключаемым контактам: внутренний ряд - до 350 А и наружный ряд - до 600 А.

Генератор с размагничивающим действием последовательной обмотки возбуждения, включенной в сварочную цепь, имеет две обмотки: обмотку возбуждения и размагничивающую последовательную   обмотку. Обмотка   возбуждения   питается   либо   от основной   и  дополнительной   щеток,   либо   от   специального   источника постоянного тока (от сети переменного тока через селеновый выпрямитель). Магнитный поток Фн, создаваемый этой обмоткой, постоянен и не зависит от нагрузки генератора. Размагничивающая обмотка включена последовательно с обмоткой якоря так, что при горении дуги сварочный ток, проходя через обмотку, создает магнитный поток Фр, направленный против потока Фн. Следовательно, э.д.с. генератора будет индуцироваться результирующим магнитным потоком Фн - Фр. С увеличением сварочного тока магнитный поток Фр возрастает, а результирующий магнитный поток Фн - Фр уменьшается. Как следствие, уменьшается индуцируемая э.д.с. генератора. Таким образом, размагничивающее действие обмотки обеспечивает получение падающей внешней характеристики генератора.

Сварочный ток регулируют переключением витков последовательной обмотки (грубая регулировка - два диапазона) и реостатом обмотки возбуждения (плавная и точная регулировка в пределах каждого диапазона). По такой схеме выпускаются генераторы ГСО-120, ГСО-300, ГСО-500, ГС-500.

Рисунок 1- Принципиальная схема сварочного генератора: а -  с независимым возбуждением и размагничивающей последовательной обмоткой; б - с самовозбуждением и размагничивающей последовательной обмоткой; Г - генератор; Р - реостат; НО - намагничивающая обмотка; РО - размагничивающая обмотка

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Описание конструкции сварочного преобразователя.

4. Описание устройства и принципа действия сварочного генератора.

5. Принципиальную схему сварочного генератора.

6. Технические данные преобразователя.

7. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Как производится регулирование сварочного тока у преобразователя ПСО-500?

2. Какую внешнюю характеристику имеет генератор?

Практическая работа № 4

Количество часов: 12.

Тема: Изучение устройства балластного реостата.

Цель: Приобрести навыки по исследованию характеристик балластных реостатов.

Обеспечивающие средства:

- учебники;

-компьютеры с выходом в Интернет.

Задание:

-с помощью учебников и электронных ресурсов составить описание устройства балластных реостатов РБ, привести схемы реостатов.

Содержание отчёта

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Описание устройства балластных реостатов РБ со схемами реостатов.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. С какой целью используются балластные реостаты?

2. Из каких материалов изготавливают сопротивления балластных реостатов?

Практическая работа № 5

Количество часов: 16.

Тема: Разбор функциональных и принципиальных схем электрооборудования сварочных тракторов.

Цель: Формирование умения читать функциональные и принципиальные схемы электрооборудования сварочных тракторов.

Обеспечивающие средства:

-функциональная и принципиальная схемы тракторов для сварки под флюсом;

-функциональная и принципиальная схемы тракторов для сварки в защитных газах;

-таблица условных графических обозначений элементов схем.

Задание:

-изобразить и прочитать схемы;

-составить перечень элементов в форме таблицы, приведённой ниже.

-письменно ответить на контрольные вопросы.

Таблица 1 – Элементы функциональных и принципиальных схем сварочных тракторов

| Обозначение элемента | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Функциональная схема трактора для сварки под флюсом |  |  |
| Принципиальная схема трактора для сварки под флюсом |  |  |
| Функциональная схема трактора для сварки в защитных газах |  |  |
| Принципиальная схема трактора для сварки в защитных газах |  |  |

Отчёт должен содержать:

-название и цель работы;

-результаты работы в виде схем и заполненной таблицы;

-ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Как образуется буквенно-цифровое обозначение элементов электрической схемы?

2. С какого элемента начинают читать принципиальную электрическую схему?

Практическая работа №6

Количество часов:14.

Тема: Разбор кинематических схем сварочных тракторов.

Цель: Формирование умения читать кинематические схемы сварочных тракторов.

Обеспечивающие средства:

-кинематическая схема трактора для сварки под флюсом;

-кинематическая схема трактора для сварки в защитных газах;

-таблица условных графических обозначений кинематических элементов.

Задание:

- изобразить и прочитать схемы;

-составить перечень кинематических элементов в форме таблицы, приведённой ниже;

-письменно ответить на контрольные вопросы.

Таблица 1 – Элементы кинематических схем сварочных тракторов

| Обозначение кинематического элемента | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Кинематическая схема трактора для сварки под флюсом |  |  |
| Кинематическая схема трактора для сварки в защитных газах |  |  |

Отчёт должен содержать:

-название и цель работы;

-результаты работы в виде схем и заполненной таблицы;

-ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Каковы правила нумерации валов и элементов на кинематических схемах?

2. С какого элемента кинематической схемы начинают рассматривать работу устройства?

Практическая работа №7

Количество часов:14.

Тема: Разбор функциональных и принципиальных схем электрооборудования сварочных шланговых полуавтоматов.

Цель: Формирование умения читать функциональнее и принципиальные схемы электрооборудования сварочных шланговых полуавтоматов.

Обеспечивающие средства:

-функциональная и принципиальная схемы  электрооборудования сварочного шлангового полуавтомата;

-таблица условных графических обозначений элементов схем.

Задание:

- изобразить и прочитать схемы;

-составить таблицу перечня элементов по форме, приведённой ниже;

-письменно ответить на контрольные вопросы.

Таблица 1 – Элементы функциональной и принципиальной схем электрооборудования сварочного шлангового полуавтомата

| Обозначение элемента | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Функциональная схема |  |  |
| Принципиальная схема |  |  |

Отчёт должен содержать:

-название и цель работы;

-результаты работы в виде схем и заполненной таблицы;

-ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Как образуется буквенно-цифровое обозначение элементов электрической схемы?

2. С какого элемента начинают читать принципиальную электрическую схему?

Практическая работа № 8

Количество часов: 11.

Тема: Разбор кинематических схем подающих механизмов сварочных шланговых полуавтоматов.

Цель: Формирование умения читать кинематические схемы сварочных шланговых полуавтоматов.

Обеспечивающие средства:

-кинематическая схема  подающего механизма сварочного шлангового полуавтомата;

-таблица условных графических обозначений кинематических элементов.

Задание:

- изобразить и прочитать схему;

-составить таблицу перечня кинематических элементов по форме, приведённой ниже;

-письменно ответить на контрольные вопросы.

Таблица 1 – Элементы кинематической схемы подающего механизма сварочного шлангового полуавтомата

| Обозначение кинематического элемента | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |

Отчёт должен содержать:

-название и цель работы;

-результаты работы в виде схемы и заполненной таблицы;

-ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Каковы правила нумерации валов и элементов на кинематических схемах?

2. С какого элемента кинематической схемы начинают рассматривать работу устройства?

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Подготовка к практическим работам заключается в повторении по конспекту, учебникам или Интернет-источникам теоретического материала по теме практической работы.

Оформление отчётов о практических работах, подготовка к защите.

Требования к оформлению  и содержанию отчётов приводятся в методических указаниях к соответствующим практическим  работам. К защите студент должен подготовить отчёт о практической  работе и письменно ответить на контрольные вопросы.

В ходе защиты работы студент должен объяснить цель работы, её ход и результаты, а также ответить на контрольные вопросы.

5. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Критерии оценки практических работ:

-полнота выполнения задания;

-оформление отчёта в соответствии с заданием;

-аккуратное оформление отчёта;

-правильность ответов на контрольные вопросы;

-обоснованность и чёткость ответов на защите работы, т.е.

- полнота изложения изученного материала;

- правильность определений понятий, явлений, процессов и т.д.;

- понимание материала;

- обоснованность суждений;

- последовательное изложение материала.

Оценка «отлично» ставится, если практическая работа отвечает следующим требованиям:

-задание выполнено полностью;

-отчёт оформлен в соответствии с заданием;

-отчёт оформлен аккуратно;

-ответы на контрольные вопросы правильные;

-ответы на защите работы обоснованные и чёткие, т.е. студент:

- полно излагает изученный  материал;

- даёт правильные определения понятий, явлений, процессов и т.д.;

- понимает материал;

- может обосновать свои суждения;

- излагает материал последовательно.

Оценка «хорошо»  ставится, если практическая работа отвечает тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но студентом допущены 1-2 ошибки в отчёте, которые студент сам же исправляет в ходе защиты, и 1-2 недочёта в ответах в ходе защиты.

Оценка «удовлетворительно»  ставится, если :

-допущены 1-2 ошибки в отчёте, которые студент исправляет только с помощью преподавателя;

-в ходе защиты студент обнаруживает знание и понимание основных положений темы работы, но:

- излагает материал неполно;

- допускает неточности в определениях понятий, явлений, процессов и т.д.;

- не может обосновать свои суждения;

- излагает материал непоследовательно.

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется при наличии следующих недостатков:

-допущено более двух ошибок в отчёте;

-в ходе защиты студент:

- обнаруживает незнание большей части изучаемого материала;

- допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл;

- беспорядочно и неуверенно излагает материал.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Основные источники:

- Маслов, Б.Г. Производство сварных конструкций [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО / Б.Г. Маслов, А.П. Выборнов. – 5-е изд. – Москва: Академия, 2013. – 288 с.

- Овчинников, В.В. Современные материалы для сварных конструкций [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО / В.В. Овчинников. – Москва: Академия, 2013. – 304 с.

- Овчинников, В.В. Расчёт и проектирование сварных конструкций [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО / В.В. Овчинников. – 3-е изд. – Москва: Академия, 2013. – 256 с.

- Овчинников, В.В. Расчёт и проектирование сварных конструкций. Практикум и курсовое проектирование [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений СПО / В.В. Овчинников. – 2-е изд. – Москва: Академия, 2013. – 224 с.

Дополнительные источники:

- Красовский, А.И. Основы проектирования сварочных цехов [Текст]: учебник для вузов / А.И. Красовский. – Москва: Машиностроение, 1980. – 319 с.

- Кулагина, М.А. Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов [Текст]: учебное пособие для вузов / М.А. Кулагина, Н.А. Киселева. – Ленинград, Издательство Судостроение, 1977. – 216 с.

- Николаев, Г.А. Расчёт, проектирование и изготовление сварных конструкций [Текст]: учебное пособие для вузов / Г.А. Николаев, С.А. Куркин, В.А. Винокуров. – Москва: Высшая школа, 1971. – 760 с.

- Николаев, Г.А. Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформация конструкций [Текст]: учебное пособие для вузов / Г.А. Николаев, С.А. Куркин, В.А. Винокуров. – Москва: Высшая школа, 1982. – 272 с.

- Николаев, Г.А. Сварные конструкции. Расчёт и проектирование [Текст]: учебник для вузов / Г.А. Николаев, В.А. Винокуров. – Москва: Высшая школа, 1990. – 446 с.

- Николаев, Г.А. Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций [Текст]: учебное пособие для вузов / Г.А. Николаев, С.А. Куркин, В.А. Винокуров. – Москва: Высшая школа, 1983. – 344 с.

Интернет-ресурсы:

- Всё для надёжной сварки [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/history/firstweld, свободный. - Загл. с экрана.

- О сварке [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.osvarke.com, свободный. - Загл. с экрана.

- Сварка: оборудование и технологии для любителей и профессионалов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.prosvarky.ru, свободный. - Загл. с экрана.

- Сварка. Резка. Металлообработка [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. autowelding.ru, свободный. - Загл. с экрана.

ПР – практическая работа