ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛОМОНОСОВСКИЙ МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«Технология выполнения подводной сварки»

ПМ.02 Аварийные, судоподъёмные и подводно-технические работы.

МДК.02.01 Технология выполнения аварийных,  подводно-технические  и судоподъёмных водолазных работ.

Мастер производственного обучения:

Шинкаренко Вадим Валентинович

Рассмотрено и одобрено

на заседании    П М К

судомеханического цикла

Протокол № 6

от  «10»  февраля  2025г.

г. Ломоносов

2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Оборудование и сварочные материалы	5

2.	Классификация	6

2.1 Сухой способ сварки	7

2.2 Мокрый  способ сварки	8

3. Резка металла	11

4. Особенности сварки под водой.	13

5. Технология подводной сварки	14

6. Подводное  сваривание труб.	15

7. Электроды для подводной сварки	16

8. Техника безопасности при проведения сварочных работ под   водой	18

Список используемой литературы	22

РЕЦЕНЗИЯ НА МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

На методическое пособие для  проведения практических работ ПМ.02 Аварийные, судоподъёмные и подводно-технические работы. МДК.02.01  Технология выполнения аварийных,  подводно-технические   и судоподъёмных водолазных работ мастера производственного обучения ФГКПОУ «ЛМК ВМФ» Мин -  обороны России Шинкаренко Вадима Валентиновича.

Учебно - методическое пособие написано в соответствии с программой подготовки курсантов по ПМ.02. Целью пособия является закрепление, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных при изучении данной дисциплины; формирование практических навыков и умений при проведении сварочных работ, а также развитее аналитических навыков и выработка самостоятельности, ответственности.

Актуальность данного методическое пособия состоит в умении курсантами самостоятельно изучить и освоить сварочное оборудование, что позволит в дальнейшей профессиональной деятельности применять навыки и умения.

Шинкаренко Вадим Валентинович провел серьезную работу по подбору и разработке материала для изучения и самостоятельной работе курсантами.

Методическое пособие мастера производственного обучения ФГКПОУ «ЛМК ВМФ» Минобороны России Шинкаренко Вадима Валентиновича.

соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данное  методическое пособие может быть рекомендовано к применению в обучении.

Рецензент: Троненко Олег Анатольевич

# Введение

Первая информация о такой технологии, как подводная сварка, стала появляться уже в девяностые годы XIX века. Горение дуги в этом случае поддерживается за счет того, что испаряющиеся в результате плавления электродов газы вытесняют жидкость.

Впервые в мировой практике подводную дуговую резку, а затем и сварку угольным электродом осуществили Н. Н. Бенардос и Д. А. Лачинов в 1887 г., поэтому история подводной сварки и резки по праву насчитывает более чем 125-летний период. Официальное признание подводная сварка получила в 1932 году благодаря инженеру Хренову К.К..

Константин Константинович Хре́нов (1894—1984)

специалист в области металлургии и сварки металлов, создатель технологии электродуговой сварки и подводной гипербарической сварки.

Специалист осуществил сваривание деталей с помощью электродов, обработанных водоотталкивающей смазкой, в смывном бачке с проточной водой. Он работал в удлиненных резиновых перчатках. В полевых условиях подводная сварка металлов была проведена уже в 1936 году. Эту технологию применили в черноморской акватории в ходе операции по подъему судна. Еще через 2 года сварщики-водолазы использовали подводную сварку для ремонта парохода «Уссури», не заводя его в ДОК.

Однако необходимость более-менее систематического проведения подводно-технических работ возникла в конце 1940-х годов, когда, с одной стороны, началось активное освоение месторождений нефти на шельфе Каспия, а с другой – массовое строительство магистральных газо- и нефтепроводов с преодолением многочисленных водных преград в континентальной части России.

В одном из столичных исследовательских институтов в 1942 году, во время великой отечественной войны, была учреждена специальная лаборатория по развитию технологий подводной сварки. Сварочные работы проводились в специально сконструированной учебной камере. Здесь были придуманы новые способы сваривания, позволяющие создавать надежные соединения с использованием подводной сварки.

В послевоенный период возросла необходимость применения подводной сварки при восстановлении объектов народного хозяйства. Поэтому только с начала 1950-х годов подводная сварка стала по-настоящему значимым технологическим процессом соединения материалов в экстремальных условиях. Примерами высокоэффективного применения подводной сварки являются уникальные работы по ремонту подводных переходов газо- и нефтепроводов, сооружению стационарных оснований и причалов, гидротехнических сооружений, ликвидации последствий повреждений корпусов судов без постановки их в док, разделке затонувших судов и расчистке прибрежных акваторий.

В настоящее время на территории РФ работает множество лабораторий по изучению технологий сварки, в том числе и подводной. Происходит постоянное совершенствование технологий, создаются инновационные виды оборудования и материалов для наплавления.

# Оборудование и сварочные материалы

Сварка под водой проводится в условиях высокого давления, низкой температуры и ограниченной видимости. Эти факторы требуют особой подготовки и использования специализированного оборудования. Кроме того, сварщикам необходимо соблюдать строгие меры безопасности, включая использование сварочных масок и защитных средств.

- Сварочные аппараты. Для подводной сварки используются специальные сварочные аппараты, рассчитанные на работу в условиях высокого давления и влажности. Эти аппараты обеспечивают стабильную дугу и высокую мощность, необходимую для качественного выполнения сварочных работ под водой. Специальные трансформаторы для мокрой сварки оснащены безвоздушной системой охлаждения.

- Электроды и присадочные материалы. Для мокрой сварки применяются водостойкие электроды с покрытием, которое защищает дугу от воздействия воды. Такие электроды позволяют получить более качественный шов и минимизировать образование дефектов. Держатели практически полностью покрываются изолирующим материалом, обеспечивающим герметичность. При смене электрода в держателе производится отключение подачи тока. Кабель не должен иметь скруток и повреждений покрытия для предотвращения потери мощности и поражения сварщика током.

- Оборудование для обеспечения безопасности. Сварщики, работающие под водой, должны использовать специализированное оборудование для обеспечения своей безопасности. Это включает в себя костюмы сварщиков, защищающие от воздействия воды и холода, а также сварочные маски, которые защищают лицо и глаза от искр и ультрафиолетового излучения. Кроме того, важны защитные средства, такие как перчатки и ботинки, которые обеспечивают дополнительную защиту.

- Осветительное оборудование. Работа под водой часто сопровождается низкой видимостью, поэтому важно использовать мощное осветительное оборудование. Специальные подводные фонари и прожекторы помогают улучшить видимость и обеспечить точное выполнение сварочных работ. Подводные камеры. Для проведения сухой сварки используются герметичные камеры, которые устанавливаются вокруг зоны сварки. Эти камеры позволяют создать сухое пространство, в котором можно выполнять сварочные работы с использованием стандартного оборудования и материалов. Камеры должны быть устойчивы к давлению и обеспечивать надежную герметизацию.

- Средства связи и контроля. Для координации работы и обеспечения безопасности сварщики используют средства связи, такие как подводные радиостанции и гидрофоны. Это позволяет поддерживать связь с командой на поверхности и оперативно реагировать на изменения в условиях работы. Так же в настоящее время активно используются системы видеонаблюдения для контроля за процессом сварки и оценки качества выполненных работ.

В зависимости от глубины погружения может применяться различная экипировка. Работы на небольшой глубине могут проводиться в эластичном гидрокостюме, а на значительных глубинах требуется применение металлического скафандра. Работа в таком скафандре требует большой внимательности, так как в воде может возникнуть положительная проводимость между скафандром и свариваемыми деталями. В такой ситуации, если какая-либо часть скафандра, например, вторая рука сварщика окажется ближе к электроду, чем свариваемая деталь, то может возникнуть разряд.

# Классификация

На сегодняшний день в основном существует два технологических способа, применяющихся в зависимости от требований к проведению работ.

- Проведение операций в сухой среде. В таком случае сварщик работает в герметичном боксе, который размещается в месте соединения элементов. Сухая технология сваривания металлоконструкций предусматривает откачивание из бокса (камеры) жидкости, контроль точности операций осуществляется через смотровое окно. Выбор электродов здесь такой же, как при работе в обычных условиях. Соответственно, качество шва получается более высоким. Методику применяют для сваривания наиболее ответственных конструкций, поскольку в реализации данная технология сложно реализуемая. Ведь под каждый объект приходится изготавливать персональные камеры с индивидуальными техническими параметрами.

- Проведение операций сварки и резки в мокрой среде. Для проведения таких работ используют специальные сварочные электроды, имеющие верхнее защитное покрытие, предотвращающее размокание стержня в воде. Для розжига и горения сварочной дуги подается ток. Когда на кончике электрода появляется высокотемпературная плазма, вода в месте соединения конструкций испаряется. В результате образуется пузырь газа, в котором и проводится процедуры сваривания. При полуавтоматическом способе для подачи проволоки применяется встроенный в горелку механизм. Если применяется ручная сварка, менять электрод предстоит сварщику.

## 2.1 Сухой способ сварки

При данном методе вокруг свариваемого шва создается сухая зона с помощью дополнительного оборудования. Кислородный отсек, изолирующая камера или кессон позволяют откачать воду, создать повышенное давление и произвести сварку обычным сварочным оборудованием. Таким образом, работа сварщика, находящегося в кессоне, не отличается от сварочных работ на суше.

Сухая среда предотвращает резкое охлаждение металла, сохраняя высокую ударную вязкость, а отсутствие мутной воды и обильного образования газовых пузырей не затрудняет обзор шва во время работы. Этот вид сварки довольно затратный и применяется при необходимости провести работу повышенной надежности. Так как высокое давление в камере приводит к уменьшению катодного и анодного пятен дуги, происходит изменение химического состава шва, что должно учитываться при расчете прочности конструкции.

## 2.2 Мокрый  способ сварки

Сварка деталей при таком способе осуществляется электродом прямо в воде. За счет высокой температуры электрической дуги происходит испарение воды, создавая своеобразную газовую сферу. Таким образом, не нужно производить сложный монтаж оборудования вокруг шва.

Однако, у данного способа есть существенный недостаток – визуальный контроль шва затруднен, так как вокруг места сварки образуется большое количество газовых пузырьков, а вода мутнеет из-за различных взвесей в продуктах сгорания.

Мокрая сварка бывает следующих типов:

- Ручная – производится электродами, что позволяет сварщику самостоятельно передвигаться и выбирать удобное место для работы. Главное преимущество такого способа – возможность контроля скорости сваривания и обеспечение удобного доступа к шву. Этот способ считается самым дешевым и быстрым. Однако применяется он для быстрой сварки отдельных стыков труб, и конструкций.

- Полуавтоматическая – производится сварочной проволокой, направление которой регулируется сварщиком вручную. Преимуществами данного типа сварки являются длительность и непрерывность процесса, а также меньшее количество выделяемых взвесей.

Преимущественно в мокрой сварке применяется постоянный ток силой 180-220А. Высокое напряжение 30-35 Вольт призвано компенсировать тепловые потери при плавлении металла, которые вызваны холодной водой. Дополнительно охлаждение металла предотвращает его возможное прожигание.

Глубина мокрой сварки ограничена только физической подготовкой сварщика, качеством скафандра и оборудования.

Такой способ соединения металлов имеет ряд важных особенностей:

- Для подводной сварки необходима более высокая сила тока, чем при проведении работ на суше

- Давление воды на воздушный пузырь в месте сваривания передаётся и на вплавляемый металл, что способствует более эффективному проплавлению соединительного шва.

- Внешняя поверхность шва получается грубой формы вследствие быстрого охлаждения металла.

- Быстрое охлаждение сварного шва в воде снижает его ударную вязкость и прочность на излом. Для подводных соединений требуется рассчитывать большой запас прочности, поскольку сварной шов может получиться неоднородным и подверженным излому. Из-за быстрой кристаллизации структуры сплавляемого металла шов получается слабым на излом и с низкой ударной вязкостью.

- Коррозионные процессы, усиливающиеся под водой, усложняют процесс активации дуги.

- Плохая видимость в воде и постоянный процесс выделения газов ухудшают обзор для специалиста, поэтому может происходить отклонению шва от центра стыка, поэтому сварщик вынужден направлять электрод второй рукой.

- Вертикальный шов выполняется сверху вниз, чтобы газовый пузырь производился непрерывно, что позволяет избежать изменения формы шва.

Электроды для мокрой сварки покрываются специальной водостойкой смесью, содержащей парафин, нитролаки и другие вещества. Причем вес пленки составляет 1,5 веса самого электрода, а диаметр электрода равняется 4-6 мм.

Залог качественной мокрой сварки – получение устойчивого газового пузыря, возникающего вокруг электрода при его контакте с металлом. Под действием высокой температуры дуги происходит испарение воды и компонентов электрода, которые и образуют пузырь диаметром 8-16 мм.

Вода под действием высокой температуры дуги закипает и распадается на водород и кислород, которые устремляются к поверхности, а кислород частично образует окислы железа (шлаки) на поверхности металла.

Высокое напряжение сварочной дуги позволяет компенсировать постоянное охлаждение металла окружающей водой.

Отработанные газы и взвеси поднимаются к поверхности воды, создавая мутное облако, поэтому сварщику приходится работать фактически на ощупь. Здесь проявляется удобство электродов, потому что сварщик может выбрать позицию, с которой ему удобнее наблюдать шов.

С другой стороны, применение проволоки для полуавтомата позволяет варить длинный равномерный шов. Так как на проволоке нет покрытия и она тоньше электрода в 2-3 раза, то в воду выделяется меньше взвеси. Таким образом, удобнее контролировать качество шва.

Плохая видимость в зоне формирования шва влияет на выбор соединения деталей. Шов выполняется либо:

- В форме тавра под углом, близким к прямому.

- Детали устанавливаются внахлест. Такой способ позволяет сварщику соединять детали на ощупь, ориентируясь по их кромкам.

# 3. Резка металла

Помимо сварки металла под водой, может возникать технологическая необходимость в проведении резки металлических конструкций.

Основные способы подводной резки металлических конструкций:

- Кислородная и электрическая подводная резка металла. Электрокислородная подводная резка осуществляется путем расплавления металла под действием электрической дуги, где катализатором служит кислородная струя, подавая непосредственно на кончик горелки. Таким образом, происходит сжигание металла, а образующийся при этом окисел сдувается под действием напора кислорода. Метод достаточно эффективный, однако он применяются только для работы с конструкциями, выполненными из черных сплавов.

- Резка с использованием электрической дуги. Электродуговая резка металла в водной среде работает так же, как при разрезании металлических элементов на суше. Технология состоит в том, что в результате подачи тока силой от 180А до 450А возникает электрическая дуга. В водной среде вокруг нее образуется газовый пузырь, который и защищает пламя горелки от затухания. Чтобы поддерживать горение на кончике горелки, необходимо использовать мощные источники тока. Вместе с тем, качество создаваемого среза оставляет желать лучшего. Поскольку после расплавления металл стекает очень медленно, его трудно счищать с линии реза.

- Резка резаком, к которому подается газовая смесь с кислородом. Технология газовой резки основана на том, что к месту реза подается кислород, который смешивает с воспламеняющимся газом. Это может быть ацетилен либо водород. В первом случае резать под водой можно на глубине не более семи метров. Это объясняется тем, что на большей глубине величина давления увеличивается, из-за этого растет риск взрыва. Кислород-водородная резка работает по иному принципу. Струя горящего водорода расправляет металл, в то время как поток кислорода сжигает и выдувает пластичный металл. Такой способ резки эффективен для работы с конструкциями толщиной до одного метра. Но риск взрыва сохраняется и в данной ситуации, потому газовую резку под водой используют в исключительных случаях.

- Экзотермические электроды для сварки и выполнения реза под водой. Их действие основано на химической реакции, которая происходит между электродом и обрабатываемым металлом. К концу электрода подается ток, что провоцирует воспламенение горелки. Когда электрод касается металла, тот расправляется. После этого под действием потока кислорода происходит его окисление, что в дальнейшем поддерживает экзотермическую реакцию.Преимущество метода состоит не только в его высокой эффективности, безопасности, экономичности. Данная технология также является универсальной, поскольку экзотермические электроды легко разрезают не только металлические конструкции под водой, но и бетонные, композитные и иные материалы.

В процессе резки также образуется большое количество испарений и пузырьков, затрудняющих обзор. Поэтому сварщику бывает необходимо предварительно отметить направление шва устанавливаемыми магнитными маячками, либо нанесением насечек на поверхность.

# 4. Особенности сварки под водой.

Сваривание, выполняемой под толстым слоем воды, является трудным и опасным видом работ для исполнителя. Сварщик полностью находится в токопроводящей среде. Организм испытывает перегрузки из-за давления жидкости.

Также данная процедура имеет ряд других особенностей:

- сварочная дуга сложно разжигается электродом из-за присутствия коррозии на металле и из-за плотности воды;

- на стенки сферы, которую образует дуга, со значительной силой давит водная среда. Благодаря этому швы имеют глубокое проплавление.

- соединение обретает грубую чешуйчатую структуру из-за давления и достаточно быстрого охлаждения металла;

- испаряющиеся газы вспенивают воду и нарушают видимость, поэтому частым дефектом является смещение центра шва;

- полученные соединения характеризуются невысокой ударной вязкостью;

- вертикальные швы следует формировать «сверху-вниз» из-за силы притяжения;

- сваривание под водой отличается применением повышенных режимов тока.

- Сварочные работы под водой следует осуществлять постоянным напряжением, чтобы дуга горела стабильнее. Сила тока должна быть выше, чем при сваривании на суше.

- Оптимальными параметрами для работы с электродами 4-5 мм. являются 200-250 А.

- Напряжение при подводных сварочных работах не должно превышать 35 В. Данная мера гарантирует безопасность специалиста.

# 5. Технология подводной сварки

Метод мокрой сварки наиболее популярен из-за экономии финансовых и временных ресурсов. Данная технология основана на возможности сварочной дуги гореть в подводной газовой сфере.

Работа сварщика проходит поэтапно:

- электрод, закрепленный в электрододержателе, находится в руках у исполнителя;

- сварщик «ведет» электрическую дугу движениями руки, тем самым производя процедуру соединения;

- при сгорании прутка процесс останавливается;

- новый стержень закрепляется в держателе;

- затем сваривание возобновляется.

Преимущества:

- Простота и быстрота выполнения. Мокрая сварка требует минимального оборудования и может быть выполнена на месте без создания дополнительных защитных конструкций.

- Ввиду особенностей нахождения физического тела в воде (в более плотной, чем воздух среде), специалист получает большую свободу перемещений;

- Экономичность. Отсутствие необходимости в установке специальных камер значительно снижает затраты на оборудование и время проведения работ.

Недостатки:

- Низкая производительность.

- Вода может негативно влиять на стабильность дуги и качество шва, повышая риск образования таких дефектов, как поры и трещины.

- Присутствие значительного количества газовой фазы и механической взвести затрудняет визуальный контроль за процессом сваривания;

- Работы часто проводятся в условиях низкой видимости, что усложняет контроль за процессом сварки.

- Глубина погружения сварщика ограничена физиологическими возможностями человека.

# 6. Подводное  сваривание труб.

Сваривание труб — ответственный и сложный процесс, который подразумевает, что данные конструкции будут работать длительное время. Поэтому все соединения должны быть выполнены качественно, с соблюдением всех требований:

- выдерживание уклонов для естественного движения теплоносителя;

- следует оставлять достаточное расстояние между свариваемыми трубами и стенами. Это обеспечивает удобство и комфорт для исполнителя;

- для гарантии герметичности выполняется несколько проходов.

Однако, несмотря на выполнение всех перечисленных правил, может возникнуть необходимость в сварочных работах на уже функционирующем трубопроводе. Сваривание подобного рода осложняется присутствием жидкости в трубах, которые к тому же находятся под давлением.

Особенности сварки трубопроводов, находящихся под давлением:

- Напор жидкости остужает сварочную ванну, что мешает сцеплению основного и наплавленного металла;

- «Прикосновение» жидкости к горячему металлу приводит к образованию пара, который мешает специалисту видеть рабочую зону;

- При работе с потолочными стыками, вода стекает на сварщика. Рукавицы и маска намокают, при этом исполнитель прикасается к свариваемому изделию. Все это может привести к небольшим ударам тока. Работать в таких условиях крайне неудобно.

- Сила тока при сварке с присутствием жидкости должна быть выше обычной. Для сваривания подойдут электроды марки УОНИ-13/55. Перед проведением работ материалы следует прокалить, а рабочую поверхность прогреть горелкой. Рекомендуем также посмотреть электроды для сварки труб, легче будет варить рутиловыми.

- Выбор вида напряжения зависит от личных предпочтений исполнителя. Переменный ток способствует стабильности дуге и он хорошо проявляет себя при сварке в подобных условиях. Но качество соединения хуже. Постоянный ток менее устойчив при работе во влажной среде, но степень проникновения расплавленного металла выше.

# 7. Электроды для подводной сварки

На рынке представлено несколько марок соответствующих сварочных материалов.

Отечественные и зарубежные производители предлагают клиентам следующие электроды:

- Сварочные электроды ОЗС-3. ОЗС-3 подходят для работы с ответственными конструкциями из углеродистых сталей. Достоинства: высокая производительность сварки; допускается соединение окисленных поверхностей.

- ЭПС-52 предназначены для ремонта судовых конструкций из сталей марок типа СХЛ-4 и МС-1.

- АНО-1 используются для сваривания конструкций из низколегированных сталей и углеродистых. Рекомендуется применять данную марку при работе с толстолистовым металлом.

- МГМ-50К подходят для обработки поверхностей, неочищенных от ржавчины и других загрязнений.

- Электроды ЦМ-7С применяются для сваривания стыковых, тавровых и соединений в нахлест.

# 8. Техника безопасности при проведения сварочных работ под   водой

При подготовке к работам необходимо провести идентификацию опасностей и оценку рисков, исходя из конкретных условий проведения, характера работ и особенностей объекта, предусмотреть необходимые меры по их снижению и (или) исключению, а также действия при возникновении аварийных ситуаций.

- Перед началом водолазных работ по подводной сварке и резке металла применяемое подводное оборудование должно быть проверено водолазами под руководством старшины водолазной станции.

- Проверку исправности источника сварочного тока и его ремонт должны производить специалисты организации, выполняющие эти работы.

- Подводную сварку и резку металла необходимо производить только в снаряжении, полностью изолирующем водолаза от воды.

- Все наружные металлические поверхности водолазного шлема, манишки и травяще-предохранительных клапанов должны иметь электроизоляционное покрытие.

- Для защиты глаз водолаза от вредного воздействия электрической дуги передний иллюминатор или смотровые стекла должны быть закрыты на 2/3 темными защитными стеклами (светофильтрами).

- Электросварочные установки, предназначенные для подводной сварки, должны иметь коммутационный (отключающий) и защитный электрические аппараты.

- Смена электродов под водой производится работающим водолазом только после отключения подводной сварочной цепи и получения об этом подтверждения по разговорной связи от водолаза, обеспечивающего связь. Коммутационный аппарат (рубильник закрытого типа, контактор, автомат и т.д.), обеспечивающий визуальный контроль электрических приборов включения и отключения сварочной цепи, должен располагаться в непосредственной близости от пульта связи с работающим водолазом.

- Для выполнения подводных электросварочных работ должен применяться постоянный или выпрямленный ток.

- Применение переменного тока частотой 50 Гц для сварки и резки под водой допускается только в исключительных случаях по письменному указанию руководителя водолазных работ (при аварийно-спасательных операциях и спасении людей).

- Напряжение холостого хода источника сварочного тока не должно превышать 110 В. В установках для подводной плазменной резки допускается применение источников питания с напряжением холостого хода до 180 В.

- Перед началом работ необходимо проверить надежность заземления сварочной установки и источников сварочного тока (сварочного трансформатора, генератора, выпрямителя, преобразователя и др.).

- Электрододержатель и все токоведущие раздел должны иметь надежную изоляцию. Кабель должен быть гибким, эластичным, без повреждений. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.

- При электрической сварке (резке) металла под водой обратный провод (заземление) должен быть надежно и как можно ближе к месту сварки закреплен с помощью механического зажима или струбцины к металлу, очищенному от коррозии.

- Во избежание прожога водолазного снаряжения, особенно шлема, водолаз должен держать электрододержатель электродом от себя. Браться руками за электрод, находящийся под напряжением, класть электрододержатель на грунт, беседку или объект сварки (резки) водолазу запрещается. Класть электрододержатель можно только после отключения тока.

- При попадании воды в водолазную рубаху (гидрокомбинезон) водолаз должен подать команду об отключении тока и выйти на поверхность.

- Проведение подводных электросварочных и электрорезательных работ без прямой двухсторонней разговорной связи с водолазом-сварщиком (резчиком) запрещается. В случае отказа разговорной связи необходимо немедленно отключить электроток и запросить условным сигналом самочувствие водолаза.

- Перед началом резки металла под водой необходимо обследовать объект и на основании этих данных составить план резки, утвержденный руководителем работ. План должен предусматривать расположение, последовательность резов и необходимые меры безопасности при выполнении этих работ.

- Если возникает предположение, что обрезаемая часть конструкции после окончания резки может упасть или сдвинуться, ее необходимо прикрепить стропами к основной конструкции.

- Резка металла под водой, если это не угрожает водолазу обвалом грунта или груза, должна производиться сначала в труднодоступных местах. Резка в легкодоступных и свободных местах должна вестись в последнюю очередь.

- Работы по сварке и резке металла в подводной раздел корпуса судна, находящегося в порту или на заводе, должны производиться с разрешения руководителя судна, подтвержденного оформленным "Разрешением на огневые работы на судне", выдаваемым специализированной компетентной организацией, с указанием мест проведения работ.

- На аварийных и находящихся в море судах разрешение на проведение электросварочных работ под водой дает представитель судовладельца.

- Производить сварку или резку под корпусом судна с применением подкильного конца запрещается. Эти работы должны проводиться с водолазных беседок.

- Перед выполнением подводных электросварочных или электрорезательных работ в отсеках затонувших судов необходимо проверить состав воздуха на взрывоопасность, а также отсутствие в отсеках взрывоопасных жидкостей или горючих материалов.

- Для проверки состава воздуха водолаз заводит в отсек конец шланга, по которому на поверхности берется воздух на анализ для определения его взрыво-пожароопасности.

- Взрывоопасность отсека увеличивается при применении электрокислородного способа резки за счет накопления кислорода и водорода.

- Для предотвращения скапливания взрыво-пожароопасных газов следует предусмотреть меры по отводу их из отсека наружу.

- Производить резку или сварку сосудов, емкостей и трубопроводов, находящихся под давлением, запрещается.

- Нефтяные, газовые и бензиновые трубопроводы до начала сварки или резки следует промыть не менее двух раз водой под давлением.

- После промывки давление воды должно быть снято, а трубопроводы или сосуды полностью заполнены водой.

- Резка и сварка металла под водой, а также использование инструментов, способных дать искру, в районе танков и отсеков наливных судов, цистерн и других емкостей, содержащих воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, запрещаются.

- До начала работ эти емкости должны быть зачищены, пропарены и провентилированы до полного удаления из них остатков горючих жидкостей и паров.

- В случае, когда имеется опасность взрыва, танки и отсеки наливных судов, бункеры, цистерны и другие емкости, где производятся работы, заполняются инертными газами или водой в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

- В закрытых емкостях, если они частично заполнены водой, при наличии плавающего горючего материала вести сварку (резку) запрещается. В виде исключения допускаются сварочные (резательные) работы в емкостях, раскрытых сверху и на 50% заполненных водой, если температура вспышки плавающего на поверхности горючего материала выше 45 °C. При этом слой воды над местом сварки (резки) должен быть не менее одного метра.

- Применение электрокислородного способа резки в полузатопленных емкостях и отсеках запрещается.

- В случае сообщения работающего водолаза о том, что он ощущает признаки прохождения электрического тока через свое тело, следует немедленно отключить сварочный ток и поднять водолаза на поверхность.

# Список используемой литературы

1. Кононенко, В.Я. Подводная сварка и резка / В.Я. Кононенко.

. Судостроение – 264 с.

2. Авилов, Т. И. Исследование процесса дуговой сварки под водой / Т.

И. Авилов // Сварочное производство. – 1958. – № 5. – С. 12–14.

3. Мадатов, Н.М. Подводная сварка и резка металлов / Н.М. Мадатов. –

Л. : Судостроение, 1967. – 164 с.

4. Лесков, Г. И. Энергетические параметры дуги в условиях

гидростатического давления до 5 МПа / Г. И. Лесков, О. М. Потиха //

Автоматическая сварка. – 1999. – № 1. – С. 15–18.

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хренов,_Константин_Константинович

6. Лесков, Г. И. Энергетические характеристики дуги со стальными

электродами в атмосфере водорода / Г. И. Лесков // Автоматическая сварка. –

1993. – № 10. – С. 3–5.

7. Грецкий, Ю. Я. Влияние флюорита в рутиловом покрытии на

содержание водорода в металле шва при подводной сварке / Ю.Я. Грецкий,