ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КИСЛОРОДНО – РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ  РЕЗКИ ИЗДЕЛИЯ «ДВУТАВРОВАЯ БАЛКА»

|  | Наименование изделия | Двутавровая балка |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование деталей | Полка – 2 шт., Стенка – 1 шт. |
|  | Материал | Сталь 3 |
|  | Род и форма деталей | Пластина 80×400×4 мм -2шт., Пластина 100×400×4 мм – 1 шт. |
|  | Сварочное оборудование | Кислородный и пропановый баллоны, кислородный и пропановый редуктора, резак типа Р1 – 01, резиновые рукава. |

| Наименование операций переходов | Эскиз изготовления и сварки | Оборудование, материалы и инструменты | Приспособления | Контрольно – измерительный инструмент | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВКА К КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКЕ |  |  |  |  |  |
| Плоскостная разметка |  | - Слесарный молоток; - Кернер; - Чертилка; - Мел. | Слесарный верстак | - Угольник слесарный; - Металлическая линейка; - Штангенциркуль ШЦ – II. | L1 реза = 100 мм; S = 4 мм. |
| КИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА |  |  |  |  |  |
| Выполнение кислородно – разделительной резки |  | - Кислородный и пропановый баллоны; - кислородный и пропановый редуктора; - резак типа Р1 – 01; - резиновые рукава; - кислород и пропан. | Струбцины стол | Штангенциркуль ШЦ – II,эталон шероховатости. | L1 реза= 80 мм; S = 4 мм. |
|  |  |  |  |  | L1 реза= 90 мм; S = 4 мм. |
|  |  |  |  |  | L1 реза= 80 мм; S = 4 мм. |

| КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗКИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль качества резки |  | Слесарный верстак | Оптическая линза | Штангенциркуль ШЦ – I, эталон шероховатости, металлическая линейка. | Основные геометрические параметры: - отклонение линии реза от заданного контура ± 3,5 мм; - ширина реза с верхней и нижней стороны реза: Шв= 2,1 мм и Шн= 2,3 - 3,2 мм; - норма шероховатости соответствует классу точности 2. |