Промывка и опрессовка охладителя наддувочного воздуха

Неисправностями воздухоохладителей могут быть трещины по сварочным швам в корпусе и крышках, загрязнение внутренних поверхностей и течь трубок по месту их развальцовки в трубной доске.

На текущем ремонте ТР-3 воздухоохладители снимают с тепловоза, осматривают, водяную полость промывают раствором и проверяют на плотность гидравлическим испытанием водой давлением 2,5х105 Па в течение 15 минут для выявления дефектов на крышках.

Для обнаружения течи в трубах снимают верхнюю крышку, воздухоохладитель заполняют водой и опрессовывают воздухом давлением  2,5х105 Па. По выходу пузырьков воздуха над трубной доской определяют повреждение трубки или места развальцовки ее в трубной доске.

Водяную полость воздухоохладителя промывают  в течение 20-30 минут раствором соляной кислоты крепостью 7-10% затем, щелочным раствором и горячей водой в течение 10-15 минут.

Температура ингибированной кислоты и щелочного раствора должна быть 55-70®С.

Трещины в корпусе и крышках вырубают и заваривают электродами Э42, швы после сварки зачищают и покрывают грунтом №138.

Течь в местах развальцовки трубок или трубной доски устраняют завальцовкой трубы или припайкой борта трубы к доске меднофосфористым припоем.

Разрешается глушить в охладителе до 20 трубок, при большем числе дефектных трубок воздухоохладитель заменяют.

Воздушные полости воздухоохладителей продувают воздухом для удаления пыли, окалины и других частиц.

Чистоту воздушной полости проверяют сжатым воздухом давлением 3х105 Па в течение 5 минут, при этом выпадения частиц из воздухоохладителя не должно быть.

Воздухоохладитель после сборки опрессовывают водой давлением 2,5х105 Па в течение 15 минут.