Метод расчета долговечности и остаточного ресурса трубопровода с учетом взаимного влияния коррозии и переменных напряжений

Method for calculating the durability and residual life of the pipeline, taking into account the mutual influence of corrosion and variable stresses

УДК

Галиулина Карима Ринатовна, Студент магистратуры, ФГБОУ «Тюменский Индустриальный Университет», Тюмень. E-mail: karima@mail.ru

Galiulina Karima Rinatovna, Second year master’s student, Tyumen University of Industry, Russia, Tyumen. E-mail: karima@mail.ru

Разработанный (под руководством профессора А.Б. Шабарова и доцента С.Ю. Подорожникова) и реализованный А.А. Ибрагимовым метод расчета основан на следующих основных расчетно-теоретических предпосылках и зависимостях:

1.                                      Параметры напряженно-деформированного состояния стенки трубопровода определяются по известным зависимостям с учетом изменения по времени	давления перекачиваемой среди изменения температуры стенки и дополнительных напряжений, возникающих при тепло-силовом взаимодействии трубопровода с грунтом. Средняя величина кольцевых напряжений от действия давления	в стенке трубопровода изменяется по времени, так как под действием коррозии и усталостных трещин             изменяется             расчетная             толщина  стенки

,                            где	- начальная толщина стенки трубы:

(1)

Продольные напряжения определяются с учетом изменения температу-

ры стенки	:

(2)

где:

- термический коэффициент линейного расширения.

При внешнем воздействии на трубопровод, в частности при морозном пучении грунта возникает изгиб трубопровода, что приводит к дополни-тельным продольным напряжениям

(3)

где:

- радиус изгиба трубопровода, зависящий от интенсивности теплосилового взаимодействия с грунтом. Полное продольное напряжение равно:

(4)

Амплитуда изменения кольцевого напряжения равна:

(5)

Среднее эквивалентное напряжение в цикле по энергетической теории прочности:

(6)

Максимальное напряжение в цикле:

(7)

Минимальное напряжение в цикле:

(8)

Коэффициент асимметрии цикла:

(9)

По принципу суммирования повреждений при воздействии нескольких факторов могут быть учтены амплитуды пульсаций продольных напряжений при циклическом изменении температуры стенки и при переменных циклических напряжений, возникающих при теплосиловом взаимодействии с окружающей средой.

2. Выполненные экспериментальные исследования скорости коррозии

трубной стали подтверждают известную расчетно-теоретическую зависимость скорости коррозии от напряжений [39]

(10)

где:

-   скорость коррозии данной трубной стали в данной  (10) коррозионной среде при отсутствии напряжения.

Расчет скорости коррозии должен проводиться с учетом коррозии на

внутренней и внешней поверхностях трубы. При этом увеличение тол- щины коррозионного слоя за время	 равно

(12)

3. Предел выносливости трубной стали зависит от параметра асимметрии

цикла , от о масштабного фактора	и коэффициента концентрации напряжений. Влияние степени асимметрии цикла на сопротивление усталостному разрушению может быть оценено с помощью диаграммы предельных амплитуд [2]. При отсутствии экспериментальных данных, необходимых для построения диаграммы предельных амплитуд	, возможно использование схематизации С.В. Серенсена и Р.С. Кинасошвили:

где  	,	,

-

-эффективный коэффициент концентрации напряжений;

-         - коэффициент чувствительности материала к концентрации напряжений;

- теоретический коэффициент концентрации напряжений;

- условная толщина слоя нарушенного коррозией и усталостными

напряжениями;

- масштабный фактор, аппроксимирующий данные;

- характерная толщина лабораторного образца.

При отсутствии экспериментальных данных	для трубной стали, следуя В.Т. Трощенко и Л.А. Сосновскому, определяется

(13)

Параметры кривой выносливости в форме Вёлера могут определяться по данным усталостных испытаний на двух режимах (рис. 3.1) при одинаковом                        коэффициенте   асимметрии цикла нагружения в координатах

lgN

Рисунок 1 - К определению параметров кривой выносливости асимметричного цикла по испытаниям на двух режимах

При этом задаются амплитуды цикла          и           , которым соответствуют максимальные напряжения                                               и                              . По

результатам усталостных испытаний определяют число циклов	и	. Уравнение кривой выносливости в форме Вёлера принимается в виде:

где:	,

или для максимальных напряжений

откуда	(15)

При обработке данных усталостных испытаний, полученных при различных, но близких коэффициентах цикла , для оценки параметров      , достаточно рассматривать результаты трех испытаний на режимах 1, 3

и 4 (рисунок 2.)

Рисунок 2 - К определению параметров кривой выносливости по данным испытаний на трех режимах с различными коэффициентами асимметрии цикла

Пусть испытаниям на режимах 1, 3 и 4 соответствуют значения

Тогда параметры на режиме 2 с коэффициентом асимметрии оцениваются линейной интерполяцией соответствующих значений на режимах 3 и 4:

Уравнение     кривой выносливости для цикла нагружения с коэффициентов асимметрии	описывается уравнением (15).

Следует отметить, что в рамках данного подхода могут применяться различные формы записи кривых выносливости, в частности с применени-ем современных методов непараметрической статистики.

4. Для определения эффективного           напряжения     и условной толщины

слоя усталостного повреждения стенки трубы	используется принцип «эквивалентной усталостной поврежденности» (И.Н. Овчинников и др.), в соответствии с которым для принятой формы кривой усталости (15):

где             соответствует напряжению	на кривой усталости, то есть

,	- число циклов нагружения за период

-   параметр асимметрии цикла.

Полагая накопление усталостных микротрещин           в    слое	 в течение малого промежутка времени не зависимым от коррозионных процессов за

время	, находим по формуле (2.5.):

(19)

Следует отметить, что в соотношении (20) совместное действие коррозии

и               переменных напряжений за                 период времени учитывается величиной.

Приравнивая выражения (2.19) и (2.20) получаем:

(20)

При	из (19) следует:

(21)

Шаг	рекомендуется выбирать на основе выполненных нами

расчетов по формуле	,

где	(рисунок 2),                           - шаг по времени, - период колебаний давления.

Величина	   определяется формулой (19). Изменение толщины уста лостного слоя	за время	находится из формулы (20):

(22)

тогда скорость роста усталостного слоя:

(23)

По принципу аддитивности, накопление повреждений в стенке за малый

промежуток                                                                                времени приводит к уменьшению «несущего слоя» стенки	за счет усталостных	и коррозионных повреждений: При этом эффективная («несущая») толщина стенки трубы с учетом коррозии и усталости в момент времени равна .

Список литературы

1. Абдуллин И.Г., Гареев А.Г., Мостовой А.В. Диагностика коррозион-ного растрескивания трубопроводов. - Уфа: Изд-во «Гилем», 2003. – 100 с.

2.АгамировЛ.В.Сопротивлениематериалов.–М.:«Изд-воАСТ»,2003.–256с. 3. Абжалимов Р.Ш. Лабораторные исследования морозного пучения //

Основания, фундаменты и механика грунтов.- 1982.- №5.

4. Айбиндер А.Б. Расчет магистральных и промысловых трубопроводов на прочность и устойчивость. - М.: Недра, 1991 г. - 287 с.

5. Айкемайер И., Шлет Ф. Влияние коррозионной среды на рост малых трещин // Физико-химическая механика материалов.-1990.-№2.- С. 13-20.

6. Ажогин Ф.Ф. Коррозионное растрескивание высокопрочных сталей. – М.: Металлургия. - 1970. – 170 с.

7. Александров А.П., Журков С.Н. Явление хрупкого разрыва. - М.: Гостехиздат. - 1933. - 51с.